江门市建设工程施工质量检测方案备案表

| 本单位已按要求组织编制完成XXX工程施工质量检测方案，现报上，请予备案。 附：XXX工程施工质量检测方案 项目工程质量检测见证人员授权书□ 建设单位项目负责人： 年 月 日 （章） |  |
| --- | --- |
| 监理单位 意 见 | 同意按方案实施检测，但工程实施中需严格按检测批实际情况检验检测。 附：项目工程质量检测见证人员授权书□ 项目总监理工程师： 年 月 日 (章） |
| 施工单位 意 见 | 同意按方案实施检测 。 项目负责人： 年 月 日 （章） |
| 质监机构 备案意见 | 同意备案。 监督组长： 分管站长： 年 月 日 （章） |

注：

1、项目工程质量检测见证人员原则上由监理单位负责，但也可由建设单位负责，由谁负责则由谁出具授权书，并在该栏方框内打勾；

2、本表及方案一式五份，建设单位、监理单位、施工单位、检测单位、质监站各1份。

江门市建设工程质量检测见证人员授权书

监督站

现授权下列      位同志为作我公司承监(建设)的                   工程的质量检测见证人，负责该工程建设工程材料、试块、试件和构配件的见证取样送检和施工现场地基基础、结构实体检测的见证工作。

具体见证人如下：

贴一

寸彩色

照片

姓名：                 技术职称：            职务：

签名识别：             电话：

贴一

寸彩色

照片

姓名：                 技术职称：            职务：

签名识别：             电话

贴一

寸彩色

照片

姓名：                 技术职称：             职务：

签名识别：             电话：

（备注：见证员最少为2人）

XXXX公司

年  月  日

本表及方案一式五份，建设单位、监理单位、施工单位、检测单位、质监站各1份

（项目）

施工质量检测方案

建设单位项目负责人（签名）：

施工单位项目技术负责人（签名）：

项目监理工程师（签名）：

组织编制单位（盖章）：

编 制 日 期：            年    月    日

一、编制说明

1、编制依据:

（1）工程施工合同、监理合同、检测合同、施工图纸和施工组织设计(方案)等；

（2）国家、行业颁布的现行有关工程质量验收规范、标准及相关产品（技术）标准；

（3）相关的法律法规。

2、工程质量检测方案由建设单位组织施工、监理单位有关技术人员编制，经建设、施工、监理单位确认后，报工程质量监督机构备案。

3、建设、施工、监理单位根据工程施工合同、施工图纸、施工组织设计（方案）等在本方案中确认需送检或联系检测的项目，按计划进行见证取样送检、联系检测单位现场检测、对检测过程进行见证。并跟踪检测结果，对不合格项及时按规定进行处理。

4、检测单位对施工单位取样送检的项目应进行见证条件检查，对不符合见证取样送检要求的项目应拒收，对符合见证取样送检要求的项目和具备条件的现场检测项目应及时进行检测。如检测结果不合格，应在当天内将不合格结论以有形文字的方式通知施工、监理单位和监督机构的相关人员。

5、建设单位或施工单位联系检测单位进行现场检测时，应办理书面委托手续，并取得回执。

6、本方案中未列出的检测项目由编制单位在相应栏目增加，本方案中漏列的检测项目按归类性质由同一检测单位进行检测。

7、本方案可以单位工程进行编制，也可以几个单位工程进行编制，但应是相同的建设单位、施工单位、监理单位共同负责的项目。

二、工程概况

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |
| 设计单位 |  | 工程地点 |  |
| 施工单位 |  | 建设规模 |  |
| 监理单位 |  | （子）单位工程名称 |  |
| 检测单位 |  |  |  |
| 监督单位 |  | 开工时间 |  |
| 设计概况：（主要填写各（子）单位工程的建筑面积、结构类型、结构层数、基础形式以及各单位工程设计要求的功能、指标情况、防雷要求类别） |  |  |  |

三、XX工程施工质量检测方案

一、房屋建筑工程为主部分

| 序号 | 检验项目 |  | 检验数量要求 | 备注 | 有无 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基桩抗压承载力检测 —试验桩（设计有要求时） |  | 按《建筑地基基础检测规范》、《水泥搅拌桩》、《建筑基坑支护规程》、《建筑边坡工程技术规范》、《城镇道路工程施工质量验收规范》、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》、《给水排水管道工程施工及验收规范》、设计文件的规定执行。 | 包括房建、市政工程的各种桩及地基，需另外制定详细的检测方案备案。对直径≥800mm的端承型混凝土灌注桩，超声波法和钻芯法必须在两者中选择一种进行检测。 |  |
| 2 | 基桩抗压承载力检测 |  |  |  |  |
| 3 | 基桩抗拔承载力检测 |  |  |  |  |
| 4 | 基桩水平承载力检测 |  |  |  |  |
| 5 | 基桩成桩质量检测 —低应变法 |  |  |  |  |
| 6 | 基桩成桩质量检测 —超声波法 |  |  |  |  |
| 7 | 基桩成桩质量检测 —钻芯法 |  |  |  |  |
| 8 | 复合地基承载力检测 |  |  |  |  |
| 9 | 地基土的承载力检测 ——平板荷载试验 |  |  |  |  |
| 10 | 锚杆基本试验（设计有要求时） |  |  |  |  |
| 11 | 支护锚杆验收试验 |  |  |  |  |
| 12 | 超前锚杆拉拔试验 |  | 按《公路隧道施工技术规范》的规定执行 |  |  |
| 13 | 地基土的承载力检测 —动力触探□ —静力触探□ |  | 道路挡土墙和管道基础的基槽，每道基槽每20m测1孔，且每道挡土墙基槽不少于3孔；基坑每200m2测1孔，且每单位工程不少于10孔；管道基础的给排水井，每个井位测1孔。本方法仅适用于道路工程、给排水管道工程的天然地基和处理地基，且设计无具体要求时 |  |  |
| 14 | 建筑基坑监测 |  | 根据GB50497的规定，开挖深度超过5m，或开挖深度未超过5m，但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程均应实施基坑工程监测 | 基坑工程施工前，由建设方委托具备相应资质的第三方对基坑工程实施现场监测，监测技术要求由设计方提出 |  |
| 15 | 回填土的压实度 |  | 按《建筑地基基础检测规范》的规定执行。抽检数量：对大基坑每50~100m2应面积内不得少于1个检测点；对基槽每10~20 m不得少于1个检测点 |  |  |
| 16 | 混凝土结构□植筋、□植螺杆、□锚栓抗拔力检测 |  | 按混凝土后锚固件技术规程、建筑结构加固工程施工质量验收规范的规定执行。其中，对安全等级为一级的后锚固构件、悬挑结构和构件等重要结构构件，应进行破坏性试验 | 对重要构件，若条件限制，改用非破坏性试验，需按规范规定程序进行 | □重要构件： 破坏性试验□ 非破坏性试验□ □一般构件 |
| 17 | 围护结构□植螺杆、□锚栓、□膨胀螺栓抗拔力检测 |  | 按混凝土后锚固件技术规程的规定执行，其中膨胀螺栓抗拔力检测需按混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程规定的方法进行 |  |  |
| 18 | 砌体拉结筋植筋 |  | 按GB 50203的规定进行，具体检测数量采取内插法、并按四舍六入五逢单进逢双舍的方式确定，其中不大于15根时可只检2根，16~25根时可只检3根，当委托检测时，抽检比例可为表一规定数量的一半。但不论是自检还是委托检测，单位工程的抽检数量均不得少于2根 | 锚杆拉力器的最大测量范围应为10~15kN，且首次检测之前应进行校准 | □自检 □委托检测 |
| 19 | 混凝土配合比设计 |  | 每个强度等级、每种输送方法一组 | 使用商品砼可不做 |  |
| 20 | 混凝土、砂浆外加剂 |  | 同厂家、同批次掺量≥1%，每100吨为一批次，掺量＜1%，每50吨为一批次 |  |  |
| 21 | 砌筑砂浆配合比 |  | 每个强度等级、每个品种一组 |  |  |
| 22 | 水泥物理性能检验 |  | 按同一生产厂家、同一品种、同一等级、同一批号且连续进场的水泥为一批，散装水泥总重量不超过500吨，袋装水泥总重量不超过200吨。每批抽检不少于一次 | 包括房建、市政工程各种用途的水泥 |  |
| 23 | 粉煤灰物理性能检验 |  | 以同一厂家同批号，且连续供应的200吨相同等级的为一批，每批抽检不少于一次 |  |  |
| 24 | 石子 |  | 每400 m3或600吨为一批，每批不少于一次 |  |  |
| 25 | 砂子 |  | 每400m3或600吨为一批，每批不少于一次 | 包括砼及砌筑用砂，需检氯离子含量 |  |
| 26 | 钢筋（钢材）原材 |  | 以每次进场的同品种、同规格、同出厂编号，总量不超过60吨为一批，每批抽取一组试件共5根（须从5根钢筋中分别抽取，重量偏差检验不合格不得复检）； | 对钢筋除需进行力学性能检验外，还需进行重量偏差检验；对抗震钢筋，还须检验其抗震指标 | □钢筋 □钢材 |
| 27 | 调直钢筋（对采用冷拉法或有延伸功能的机械设备调直的钢筋） |  | 以同一厂家、同一牌号、同一规格调直后钢筋，重量不大于30吨为一批，每批抽取一组试件共3根 | 钢筋调直后需取样进行强度、断后伸长率、重量负偏差检验 |  |
| 28 | 钢筋焊接工艺及焊接工技术考核 |  | 每一工程开工正式焊接之前，每种焊接工艺的每种牌号、每种规格钢筋至少做一组3根试件，经检验合格后，方可正式生产，包括预埋件钢筋T型接头 |  | □电弧焊 □电渣压力焊□气压焊 □预埋件钢筋T型接头 □闪光对焊 |
| 29 | 钢结构焊接工艺评定 |  | 除符合《钢结构焊接规范》GB50661规定的免予评定条件外，施工单位首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、接头形式、焊接位置、焊后热处理制度以及焊接工艺参数、预热和后热措施等各种参数的组合条件，应在钢结构构件制作及安装施工之前进行焊接工艺评定。制作试件进行拉伸弯曲试验，作为工艺评定的依据 |  |  |
| 30 | 钢筋机械连接接头工艺检验 |  | 每一工程开工前，应对不同钢筋生产厂的进场钢筋进行工艺检验，每种规格一组3根 |  |  |
| 31 | 钢筋焊接接头 |  | 对电弧焊、电渣压力焊、气压焊接头，以在不超过连续二楼层中300个同牌号钢筋、同形式接头作为一批（不足300个按一批计），每批抽取3个试件（在同一批中若有3种不同直径的钢筋焊接接头，应在最大和最小直径接头中分别切取3个试件进行接伸试验， 气压焊还应另抽取3个试件进行弯曲试验。 |  | □电弧焊 □电渣压力焊□气压焊 |
|  |  |  | 预埋件钢筋T型接头，以300个同类型接头为一批，不足300个时，也应按一批计算 |  |  |
|  |  |  | 闪光对焊接头，以同一台班内，由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋接头作为一批，当同一台班内焊接的接头较少，可在一周内累计计算，累计仍不足300个接头时，应按一批计，每批抽检不得少于1组，每组6个试件 |  |  |
| 32 | 钢筋机械连接接头 |  | 以500个同一施工条件下采用同一材料的同等级、同型式、同规格的接头为一批（不足500个按一批计），每批3个试件。 |  |  |
| 33 | 钢绞线 |  | 以同一牌号、同一规格、同一生产工艺的钢绞线组成，每批重量不大于60吨，每批取3根 | 用于构件拉伸的需检测弹性模量指标 |  |
| 34 | 预应力筋用锚具、夹具和连接器 |  | 按进场批次以同厂家、同材料、同生产工艺锚具、夹具不超过2000套为一批，每批抽取（3~5）%套，且不少于3套 | 检测硬度 |  |
| 35 | 砼标准养护试件 | 结构混凝土 | 以每一结构部位同强度等级，且连续浇筑的不超过100 m3为一批，每批至少留取一组试件 |  |  |
|  |  | 灌注桩混凝土 | 来自同一搅拌站的混凝土，每浇筑50m3必须至少留置1组试件；当混凝土浇筑量不足50m3时，每连续浇筑12h必须至少留置1组试件。对单柱单桩，每根桩应至少留置1组试件（每组的代表数量不超过50m3）。 |  |  |
| 36 | 同条件养护试件 |  | 混凝土主体结构工程中同一强度等级的同条件养护试件其留置的数量不宜少于10 组，且不应少于3 组,同条件养护试件宜均匀分布于工程施工期内，每连续两层楼不应少于一组，两组试件取样之间浇筑的混凝土量不宜大于2000 m3 |  |  |
| 37 | 砼抗渗等级 |  | 连续浇筑500 m3应留置一组，且每项工程不得少于二组 |  |  |
| 38 | 砼抗折强度 |  | 每天或每铺筑200m3，应同时制作二组试件，龄期分别为7天和28天 |  |  |
| 39 | 混凝土拌合物氯离子含量 |  | 用于钢筋混凝土的混凝土拌合物，每种配合比至少取样检验一次 |  |  |
| 40 | 砌筑砂浆抗压强度（现场搅拌） |  | 以每一楼层或250 m3砌体的同一强度的砂浆为一批，每批至少留取一组试件 |  |  |
| 41 | 砌筑砂浆抗压强度（预拌砂浆） |  | 湿拌砂浆以50m3砂浆、干混砂浆以100t砂浆为一个检验批，每一检验批应至少留置一组抗压强度试块 |  |  |
| 42 | 抹灰砂浆及地面砂浆 |  | 对同一品种、同一强度等级的抹灰及地面砂浆，每检验批且不超过1000m2（对结构加固用的砂浆面层为500 m2），应至少留置一组抗压强度试件 | 对预拌砂浆或设计有强度要求的现场搅拌砂浆 |  |
| 43 | 普通烧结砖、蒸压灰砂砖 |  | 每一结构层不超过10万块为一批，每批抽取一组 |  |  |
| 44 | 其它砖、砌块 |  | 每一结构层轻集料混凝土空心砌块、普通混凝土空心砌块、蒸压混凝土及泡沫混凝土砌块不超过1万块，烧结多孔砖、烧结空心砖和空心砌块不超过10万块为一批，每批抽取一组。对蒸压混凝土及泡沫混凝土还需按建筑节能的要求另取样进行导热系数试验 |  |  |
| 45 | 建筑铝合金型材性能 |  | 同一牌号、状态、规格的型材为一批，每批抽取一组，对隔热型材，还需按建筑节能的要求另取样进行拉伸、剪切试验 |  |  |
| 46 | 民用建筑室内空气质量检验 |  | 按装修房间总数的5%，且不少于3间的规定抽检（对住宅，可按套数确定抽检比例，每套抽检客厅和一个房间） |  |  |
| 47 | 外墙饰面砖粘结强度 |  | 每500m2同类饰面砖为一个检验批，不足500m2应为一个检验批，每批应取不少于一组3个试样，每连续三个楼层应取不少于一组试样，取样宜均匀分布 | 包括各类饰面砖 |  |
| 48 | 抹灰层的拉伸粘结强度—外墙□ 顶棚□ |  | 相同砂浆品种、强度等级、施工工艺的外墙、顶棚的抹灰工程，每5000m2应为一个检验批，每个检验批应取一组试件进行检测，不足5000m2的也应取一组。检测方法和结果判定按JGJ/T220的规定执行 | 外墙抹灰层的拉伸粘结强度检测仅对没设外墙饰面面砖层的墙体有要求 |  |
| 49 | 加固工程使用的结构胶粘剂钢—钢拉伸抗剪强度、钢—混凝土正拉粘结强度和耐湿热老化性能及胶粘剂的不挥发物含量检验 |  | 按进场批次，每批次取样3件，每件每组分称取500g，并按相同组分予以混合后送检，每一项目每批次的样品制作一组试件。检验方法和检验结果应符合GB50367、 GB50550及GB50728的有关要求 |  |  |
| 50 | 加固工程使用的结构胶粘剂抗冲击剥离能力—粘钢□ 粘纤维复合材□ |  |  | 仅抗震设防烈度为7度及7度以上的地区需检测 |  |
| 51 | 碳纤维—织物（布）□ 预成型板□ |  | 按进场批号，每批号取3件，从每件中，按一检验项目各裁取一组试件。检验项目和检验结果应符合GB50367及GB50550的有关要求 |  |  |
| 52 | 加固工程混凝土用界面胶（剂） |  | 按进场批号，每批号取3件，从每件中取出一定数量界面胶（剂）经混合后，为每复检项目制作5个试件。检验项目和检验结果应符合GB50550的有关要求 |  |  |
| 53 | 结构加固用锚栓钢材受拉性能检验 |  | 按同一规格包装箱数为一检验批，随机抽取3箱（不足3箱应全取）的锚栓，从中抽取5%且不少于5个进行复检 |  |  |
| 54 | 粘结材料粘合加固材与基材正拉粘结强度试验（包括1外粘纤维复合材料 2外粘钢板 3钢绳丝网片外加聚合物砂浆面层 4粘合新旧混凝土） |  | 对梁、柱构件，按构件总数的10%、且不少于3个构件的比例抽检，对板、墙构件，按每100m2为一个区，且每层不少于一个区，每个构件（区）为一检验组，每组3个检验点 |  | □1 □2 □3 □4 |
| 55 | 防水卷材 |  | 每3000 m2为一批，在外观质量检验合格的基础上任取一卷作物理性能检验 | 地下室、屋面要分别送检，对有防腐蚀要求的必须检验其耐酸耐碱性 |  |
| 56 | 防水涂料 |  | 屋面工程每10吨为一批，地下工程每5吨为一批，每批抽取一组 |  |  |
| 57 | 种植屋面用耐根刺防水卷材 |  | 按GB18242、GB18243及JC/T1075的规定 执行 | 除符合改性沥青防水卷材Ⅱ型的要求外，还必须按JC/T1075的要求检测其应用性能 |  |
| 58 | 钢焊缝超声波探伤 |  | 钢结构一级焊缝全部检验，二级焊缝抽检20%。对工厂制作的焊缝，应按每条焊缝计算百分比，且探伤长度不应小于200mm；对现场制作焊缝，应按同一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比，探伤长度不应小于200mm，且不少于1条焊缝；管道焊缝抽检10%，网架焊缝抽检5% |  |  |
| 59 | 钢焊缝射线探伤 |  |  |  |  |
| 60 | 钢结构用高强螺栓 |  | 每种规格抽取一组8套进行扭矩系数、紧固轴力试验 |  |  |
| 61 | 高强度螺栓连接磨擦面抗滑移系数检验 |  | 设计抗滑移系数小于0.3且设计明确提出可不进行试验的外,其它每个规格一组，每组三件 |  |  |
| 62 | 钢结构防腐、防火涂层厚度 |  | 对梁、柱、珩架，按10%，且不小于3个构件的比例抽检；对螺栓球、焊接球节点网架，按10%，且不小于3个单元的比例抽取 | 先检防腐层，再检防腐防火层总厚度 | □仅防腐层 □均有 |
| 63 | 焊接球、螺栓球节点承载力试验 |  | 对建筑结构安全等级为一级，跨度40m及以上的公共建筑钢网架结构，且设计有要求时，应进行节点承载力试验，每项试验3个试件 |  |  |
| 64 | 机械连接用紧固标准件拉力检验 |  | 普通螺栓作为永久性连接螺栓时，当设计有要求或对其质量有疑义时，应进行螺栓实物最小拉力载荷复验，每一规格螺栓抽查8个 |  |  |
| 65 | 钢结构网架及屋面的挠度检测 |  | 钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠值 |  | □自检 □委托检测 |
| 66 | 混凝土结构回弹、抽芯 |  | 试件28天标准养护强度低于设计强度的90%、或试验结果无效、或试件超龄期，其所代表的结构必须进行回弹或抽芯。回弹数量为总构件的30%，且不少于10个；抽芯数量至少三个构件，每个构件至少2个芯样。现场搅拌的，若试件强度高于设计强度的150%，或对混凝土质量有怀疑时，一般也应按上述方法进行检测，但数量可适当减少 |  | 必要时 |
| 67 | 结构实体混凝土结构回弹—取芯法强度检验 |  | 未取得同条件养护试件强度或同条件养护试件强度不符合要求时，应采用回弹—取芯法进行检验，检验方法和数量按GB50204的有关规定进行 |  | 必要时 |
| 68 | 砌体砂浆贯入法检测 |  | 试件28天强度低于设计的85%、或试验结果无效，其所代表的结构必须进行贯入检测，抽检数量为总构件的30%，且一般不少于6个。若试件强度高于设计强度的200%，一般也应按上述方法进行检测，但数量可适当减少 |  | 必要时 |
| 69 | 混凝土钢筋保护层厚度 |  | 1．对非悬挑梁板类构件，应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验。 2．对悬挑梁，应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验；当悬挑梁数量少于10个时，应全数检验。 3．对悬挑板，应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验；当悬挑梁数量少于20个时，应全数检验。 4．对结构加固增大截面工程、局部置换混凝土工程的墙、柱类构件，应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验。 | 1、各单位工程可合并确定构件总数（间数）和检验总数 2、自检的楼板测厚仪在首次检测之前应进行校准 |  |
| 70 | 梁高，柱截面尺寸、垂直度 |  | 各为构件总数的1%，且各不少于3个构件 |  | □自检 □委托检测 |
| 71 | 楼板厚度、剪力墙厚度 |  | 按有代表性的自然间（或块、面）抽查1%，且不少于3间（或块、面） |  | □自检 □委托检测 |
| 72 | 混凝土结构层高 |  | 按有代表性的自然间抽查%，且不少于3间 |  | □自检 □委托检测 |
| 73 | 给、排水用PVC-U管材、管件 |  | 同一厂家用相同原料、配方和工艺生产的同一规格的产品，管材50吨为一批，管件5000个为一批，每批抽一组 |  |  |
| 74 | 排水用芯层发泡PVC-U管材 |  | 同一厂家用相同原料、配方和工艺生产的同一规格的产品，管材50吨为一批，每批抽一组 |  |  |
| 75 | 给水用聚丙烯（PP、PP-R、PP-H、PP-B）管材、管件 |  | 同一批原料、配方、同一工艺、同一规格。管材，每50吨为一批，管件每5000件为一批，每批抽一组 |  |  |
| 76 | 给水用硬聚乙烯（PE）管材 |  | 同一批原料、配方、同一工艺、同一规格。管材，每100吨为一批，每批抽一组 |  |  |
| 77 | 建筑给水交联聚丙烯（PEX）管材 |  | 同一批原料、配方、同一工艺、同一规格。管材，每15吨为一批，每批抽一组 |  |  |
| 78 | 给水质量 |  | 提供有关部门的水质检验报告 |  |  |
| 79 | 门、窗框用硬聚氯乙烯（PVC）型材 |  | 以同一原料、工艺、配方、规格，连续生产不超过不超过一个月，产量不超过20吨为一批 |  |  |
| 80 | 水泥混凝土路面取芯 |  | 在验收前应进行现场钻孔取芯，取芯数量为每板块每1000m2一个试件，检验路面厚度和混凝土劈裂强度 |  |  |
| 81 | 沥青路面取芯 |  | 在验收前应进行现场钻孔取芯，取芯数量为每板块每1000m2一个试件，检验路面厚度和压实度 |  |  |
| 82 | 幕墙性能检验 |  | 按《建筑幕墙》的有关规定执行，其中总面积不超过300m2、且高度不超过24 m的可不须送检，但须提供型式报告。 |  | □送检 □提供型式报告 |
| 83 | 天然饰面石材弯曲强度试验 |  | 以200m2为一批，每批每种层理一组，每组5个试件 |  |  |
| 84 | 建筑外窗三性 |  | 建筑面积在800m2以上、层高四层以上十层及以下的单位工程，同一厂家同一品种同一类型的产品，每种窗型取三樘尺寸相同的窗，十层以上的单位工程，同一窗型至少选取六樘试件，一个规格或二个规格，当二个规格时，每种规格各三樘 | 尺寸≯2400mm；总建筑面积800m2以下、且不超过3层的工程除外 |  |
| 85 | 硅酮结构密封胶的相容性和粘结性检测 |  | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行检测 |  |  |
| 86 | 成套灯具 |  | 同一厂家、同品种、同型号的产品，抽检不少于1次，具体按GB50303的要求执行 |  | □按规范要求 自检 □委托检测 |
| 87 | 开关 |  | 同一厂家、同品种、同型号的产品，抽检不少于1组，每组3个，具体按GB50303的要求执行 |  | □按规范要求 自检 □委托检测 |
|  | 插座 |  |  |  | □按规范要求 自检 □委托检测 |
|  | 接线盒 |  |  |  | □自检 □委托检测 |
| 88 | 电线电缆 |  | 同厂家各种规格总数的10%，且不少于2个规格。必检项目为导体电阻、护套厚度、绝缘厚度、护套及绝缘老化前前机械性能、耐压试验、绝缘电阻常数。对阻燃、耐火电线电缆需增加检绝缘层原始状态下的抗开裂性 | 阻燃、耐火电线为必检品种；当对电线电缆的性能有怀疑时，应增加抽检规格或检测项目 | 除按规定送检外，还必须按规范要求自检 |

二、建筑节能为主工程部分

| 序号 | 复检对象 |  | 复检项目 | 检验数量要求 | 备注 | 有无 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 墙体节能工程 | 加气混凝土砌块（匀质材料） | 导热系数、密度、抗压强度 | 单位工程建筑面积在2000 m2以下时，同一厂家的同一品种材料抽检不少于1次，当建筑面积在2000m2~20000m2时抽检不少于3次，当建筑面积在20000m2以上抽检不少于6次 | 样品长宽均≥200 mm |  |
| 1.2 |  | 保温砂浆 | 导热系数、密度、抗压强度或压缩强度 |  |  |  |
| 1.3 |  | 耐碱网布 | 拉伸断裂强力、断裂伸长率、单位面积质量 |  |  |  |
| 1.4 |  | 热镀锌电焊网 | 力学性能、抗腐蚀性能 |  |  |  |
| 1.5 |  | 耐碱玻璃纤维网布 | 拉伸断裂强力、断裂伸长率、单位面积质量 |  |  |  |
| 1.6 |  | 遮阳材料 | 太阳光透射比、太阳光反射比 |  |  |  |
| 1.7 |  | 外墙浅色涂料 | 太阳辐射吸收系数、涂料耐沾污性能 | 同厂家、同品种、且≤5000m2的产品，抽检不少于1次 |  |  |
| 1.8 |  | 外墙反射隔热涂料 | 太阳反射率、半球发射率 |  |  |  |
| 1.9 |  | 外墙浅色饰面砖 | 太阳辐射吸收系数 |  |  |  |
| 1.10 |  | 非匀质材料砌块（砖）、复合砌筑墙 | 传热系数 | 当单位工程建筑面积在2000m2以下时，同一厂家的同一品种的非匀质（构造）砌块（砖）、复合砌筑墙各抽检不少于1次；当单位工程建筑面积在2000m2以上时各抽检不少于2次。 每次取样到检测单位制作一幅实体墙 | 墙体尺寸≮1620×1620（计量区域尺寸≮1000×1000），并包括砌体、内批荡、外饰面 |  |
| 1.11 |  | 外墙节能构造 | 钻芯法 | 单位工程每种节能保温做法至少取3个芯样 | 取样部位应均匀分布，不应在同一房间外墙上取2个的芯样 |  |
| 2.1 | 幕墙节能工程 | 绝热用岩棉、矿碴棉及其制品 | 导热系数、密度 | 同厂家、同品种的产品，抽检不少于1组 |  |  |
| 2.2 |  | 绝热用玻璃棉及其制品 |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 绝热用硅酸铝棉及其制品 |  |  |  |  |
| 2.4 |  | 幕墙玻璃 | 可见光透射比、遮阳系统、传热系数 | 单位工程同一厂家生产的同一产品不少于3件，中空玻璃为里、外各三件 |  |  |
| 2.5 |  | 中空玻璃 | 露点 | 单位工程同一厂家生产的同一产品不少于3组，每组3件样品 |  |  |
| 2.6 |  | 隔热铝合金型材 | 拉伸强度、抗剪强度 | 单位工程同一厂家生产的同一产品均不少于1组 |  |  |
| 2.7 |  | 遮阳材料 | 太阳光透射比、太阳光反射比 |  |  |  |
| 2.8 |  | 幕墙性能 | 气密性 | 具体按：一、房屋建筑工程为主部分的要求办 |  |  |
| 3.1 | 门窗节能工程 | 遮阳材料 | 太阳光透射比、太阳光反射比 | 单位工程同一厂家生产的同一产品均不少于1组 |  |  |
| 3.2 |  | 外门窗玻璃 | 可见光透射比、遮阳系统、 | 单位工程同一厂家生产的同一产品不少于3件，中空玻璃为里、外各三件 |  |  |
| 3.3 |  | 中空玻璃 | 露点 | 单位工程同一厂家生产的同一产品不少于3组，每组3件样品 |  |  |
| 3.4 |  | 隔热铝合金型材 | 拉伸强度、抗剪强度 | 单位工程同一厂家生产的同一产品均不少于1组 |  |  |
| 3.5 |  | 外门窗性能 | 气密性能 | 具体按：一、房屋建筑工程为主部分的要求办 |  |  |
| 4.1 | 屋面节能工程 | 挤塑聚苯保温板(XPS) | 导热系数、密度、压缩强度、燃烧性能 | 同厂家、同品种的产品，抽检不少于1组 |  |  |
| 4.2 |  | 模塑聚苯保温板(EPS) |  |  |  |  |
| 4.3 |  | 喷涂聚氨脂硬泡体保温材料 |  |  |  |  |
| 4.4 |  | 水泥聚苯板 | 导热系数、密度、抗压强度 |  |  |  |
| 4.5 |  | 泡沫玻璃板 |  |  |  |  |
| 4.6 |  | 采光屋面玻璃 | 可见光透射比、传热系数、遮阳系数 |  |  |  |
| 4.7 |  | 中空玻璃 | 露点 | 单位工程同一厂家生产的同一产品不少于3组，每组3件样品 |  |  |
| 4.8 |  | 遮阳材料 | 太阳光透射比、太阳光反射比 | 单位工程同一厂家生产的同一产品均不少于1组 |  |  |
| 4.9 |  | 屋面涂料 | 太阳辐射吸收系数 | 同厂家、同品种、且≤5000m2的产品，抽检不少于1次 |  |  |
| 4.10 |  | 屋面热反射隔热涂料 | 太阳反射比、半球发射率 |  |  |  |
| 5.1 | 通风与空调节能工程 | 柔性泡沫橡胶绝热制品 | 导热系数、密度、吸水率 | 同厂家、同品种的产品，抽检不少于2次（管材可用板材替代） |  |  |
| 5.2 |  | 有机保温材料 | 燃烧性能 | 同厂家、同品种的产品，抽检不少于1次 |  |  |
| 5.3 |  | 风机盘管机组 | 供冷量、供热量、风量、出口静压、噪声、功率 | 单位工程同厂家的风机盘管机组按总数量的2%抽检，且不少于2组 |  |  |
| 5.4 |  | 通风与空调系统节能性能检测 | 室内温度 | 居住建筑每户抽测卧室或起居室1间，基他建筑按房间总数抽测10% |  |  |
| 5.5 |  |  | 各风口的风量 | 按风管系数数量抽查10%，且不得少于1个系统 |  |  |
| 5.6 |  |  | 通风与空调系统的总风量 | 按风管系数数量抽查10%，且不得少于1个系统 |  |  |
| 5.7 |  |  | 空调机组的水流量 | 按风管系数数量抽查10%，且不得少于1个系统 |  |  |
| 5.8 |  |  | 空调系统冷热水、冷却水总流量 | 全数检测 |  |  |
| 6.1 | 空调系统冷、热源和辅助设备及其管网节能工程 | 保温绝热材料 | 导热系数、密度、吸水率 | 同厂家、同品种的产品，抽检不少于1次 |  |  |
| 6.2 |  | 有机保温材料 | 燃烧性能 |  |  |  |
| 7.1 | 配电与照明节能工程 | 电缆、电线 | 每芯导体电阻值 | 具体按：一、房屋建筑工程为主部分的要求办 |  |  |
| 7.2 |  | 配电与照明系统节能性能检测 | 平均照度 | 按同一功能区不少于2处 |  |  |
| 7.3 |  |  | 照明功率密度 |  |  |  |

三、市政道路、桥梁工程为主部分

| 项目 |  | 允许偏差 | 检验频率 |  | 检验方法 | 有无 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 数量 |  |  |
| 1 路基 | 1．天然含水量 | / | / | / | 烘干法 |  |
|  | 2．液塑限 | 满足规范要求 | 相同材料 | 1次 | 液塑限联合测定法 |  |
|  | 3．土的颗粒分析 | 满足规范要求 | 相同材料 | 1次 | 筛分法 |  |
|  | 4．标准击实 | 满足规范要求 | 相同材料 | 1次 | 重型击实试验 |  |
|  | 5．CBR试验 | 满足规范要求 | 相同材料 | 1次 | 承载比试验 |  |
|  | 6．压实度 | 不小于规定值 | 每层每1000m2 | 3点 | 环刀法、灌砂法 |  |
|  | 7．弯沉值 | 不应大于设计值 | 每车道、每20m | 1点 | 弯沉仪检测 |  |
| 2 基层及底基层 | 1．石灰、粉煤灰、水泥试验 | 满足规范要求 | 每批 | 1次 | 按相关试验规程 |  |
|  | 2．砂、碎石试验 | 满足规范要求 | 每批 | 1次 | JTGF40 |  |
|  | 3．标准击实 | 满足规范要求 | 相同材料 | 1次 | 重型击实试验 |  |
|  | 4．稳定土无侧限抗压强度 | 不应大于设计值 | 2000 m2 | 1组 | 无侧限抗压强度 |  |
|  | 5．稳定土配合比 | 满足规范要求 | 相同材料 | 1次 | JTJ057 |  |
|  | 6．压实度 | 不小于规定值 | 每压实层每1000m2 | 1点 | 环刀法、灌砂法 |  |
|  | 7．级配砂砾、砾石、碎石石基层的弯沉值 | 不应大于设计值 | 每车道、每20m | 1点 | 弯沉仪检测 |  |
|  | 8．水泥碎石（石屑）稳定层厚度、成型质量 | 厚度：满足规范要求；成型质量：水泥碎石稳定层应能取出完整钻件 | 每压实层每1000m2 （对宽度小于4 m的非机动车道、人行道为200m长） | 1点 | 钻芯法检测 | □委托检测 □监督抽检 （评优工程必须委托检测） |
| 3 沥青混合料面层及基层 | 1．沥青检验（包括面层、透层、粘层、封层用沥青） | 满足规范要求 | 同厂家、同批次、同标号连续进场的石油沥青每100吨为一批，改性沥青每50吨为一批 | 每批1次 | JTG F40 |  |
|  | 2．矿粉 | 满足规范要求 | 同产地、同规格，每400 m3或600吨为一批 | 每批1次 | JTG E42 |  |
|  | 3．粗、细集料试验 | 满足规范要求 | 每400 m3 | 1次 | JTGE42 |  |
|  | 4．目标配合比设计 | 满足规范要求 | 相同材料 | 1次 | JTGF40 |  |
|  | 5．生产配合比设计 | 满足规范要求 | 相同材料 | 1次 | JTGF40 |  |
|  | 6．马歇尔稳定度试验 | 应符合设计要求 | 每日每品种 | 1次 | JTJ052 |  |
|  | 7．混合料成品检验（包括稳定度、密度、沥青含量和集料筛分析） | 应符合设计要求 | 每日每品种 | 1次 | JTJ052 |  |
|  | 8．车辙试验（对城市快速路） | 应符合设计要求 | 每日每品种 | 1次 | JTJ052 |  |
|  | 9．压实度（多层时，应分层检验） | 不小于规定值 | 对机动车道：1000m2，对非机动车道及人行道：每100 m，对桥面：每50 m | 1点 | 钻孔法 |  |
|  | 10．面层厚度（机动车道及广场、停车场） | +10～-5/+10～0（对彩色面层）或符合JTG E40的规定 | 每1000m2 | 1点 | 钻孔法 |  |
|  | 11．面层厚度（非机动车道/人行道） | +10～-5/±5 | 每100 m | 1点 | 钻孔法 |  |
|  | 12．面层厚度（桥面） | ±5 | 每100 m | 2点 | 钻孔法 |  |
|  | 13．弯沉值（仅对机动车道） | 不应大于设计值 | 每车道、每20m | 1点 | 弯沉仪检测 |  |
|  | 14．抗滑性能（构造深度） | 符合规范、设计要求 | 每侧每200m | 1点 | 砂铺法 |  |
|  | 15．抗滑性能（磨擦系数） | 符合规范、设计要求 |  |  |  |  |
|  | 16．平整度（机动车道） | 符合规范、设计要求 | 路面宽度＜9m，检测1幅，路面宽（9~15）m，检2幅，路面宽＞15m，检3幅。对彩色路面为每车道检测1幅。 | 连续测量 | 平整仪法 |  |
|  | 17．平整度（非机动车道、人行道） | 符合规范、设计要求 | 每侧每20 m | 1点 | 3 m直尺法 |  |
|  | 18．平整度（广场、停车场） | 符合规范、设计要求 | 每（10×10）m | 1点 | 3 m直尺法 |  |
|  | 19．渗水系数 | 符合规范、设计要求 | 每侧每200m | 1点 | 渗水仪法 |  |
| 4 水泥砼面层及基层（包括路面、广场和停车场） | 1．水泥试验 | 满足规范要求 | 袋装200 t 散装500 t | 1次 | JTGE30 |  |
|  | 2．外加剂试验 | 满足规范要求 | 每批 | 1次 | GB8076 GB/T 8077 |  |
|  | 3．钢筋试验 | 满足规范要求 | 每批 | 1次 | GB/T228 GB/T232 |  |
|  | 4．粗细集料试验 | 满足规范要求 | 每400 m3 | 1次 | JTGE42 |  |
|  | 5．水泥砼配合比设计 | 满足规范要求 | 相同材料 | 1次 | JGJ55 |  |
|  | 6．砼抗弯强度 | 符合设计要求 | 100 m3 | 1组 | JTGE30 |  |
|  | 7．面层厚度及抗弯拉强度 | ±5mm | 1000m2 | 1点 | 钻孔法 |  |
|  | 8．抗滑构造深度 | 应符合设计要求 | 1000m2 | 1点 | 砂铺法 |  |
|  | 9．机动车道路面平整度 | 满足规范要求 | 路面宽度＜9m，检测1幅，路面宽（9~15）m，检2幅，路面宽＞15m，检3幅 | 连续测量 | 平整仪法 |  |
|  | 非机动车道路面平整度（包括料石、预制混凝土砌块） | 满足规范要求 | 每20 m | 1点 | 3 m直尺法 |  |
|  | 10．广场、停车场平整度（包括料石、预制混凝土砌块、混凝土面层） | 满足规范要求 | 每（10×10）m | 1点 | 3m直尺法 |  |
| 5 给排水管道（渠） | 1．水泥试验 | 满足规范要求 | 袋装200 t，散装500 t | 1次 | JTGE30 |  |
|  | 2．砂试验 | 满足规范要求 | 每400 m3 | 1次 | JTGE42 |  |
|  | 3．平基管座砼抗压强度 | 符合设计要求 | 100 m | 1组 | JTGE30 |  |
|  | 4．砂井、石渠、砖渠等砂浆配合比设计 | 满足规范要求 | 相同材料 | 1次 | JGJ98 |  |
|  | 5．砂井、石渠、砖渠等砂浆抗压强度 | 满足规范要求 | 每个构筑物或50 m3砌体 | 1组 | JGJ70 |  |
|  | 6．管道回填压实度 | 符合设计要求 | 两井之间或1000m2（取两者之较小值） | 每层每侧1组（每组3点） | 环刀法 |  |
|  | 7．排水管道的闭水试验 | 满足规范要求 | 全数检验 | 按要求 | GB50268 | □自检 □委托检测 |
| 6 给水和污水处理厂 | 1．给水厂和污水厂水池满水试验 | 满足规范要求 | 全数检验 | 按要求 | GB50334 GB50141 | □自检 □委托检测 |
|  | 2．污泥消化池气密性试验 | 满足规范要求 | 全数检验 | 按要求 | GB50334 GB50141 | □自检 □委托检测 |
| 7 燃气 管道 | 1．燃气管道严密性试验 | 满足设计要求 | 按要求 | 按要求 | 参照国标或行标的相关规定 |  |
|  | 2．燃气管道强度试验 | 满足设计要求 | 按要求 | 按要求 | 参照国标或行标的相关规定 |  |
|  | 3．户内燃气管道强度严密性试验 | 满足设计要求 | 按要求 | 按要求 | 参照国标或行标的相关规定 |  |
| 8 土工合成材料 | 1．塑料土工格栅 | 满足规范要求 | 同一原料、配方、规格不超过500卷为一批 | 取全幅2m长 | 产品及相关检验标准 |  |
|  | 2．塑料排水板 | 满足规范要求 | 同一配方、同一生产工艺、同批运输的产品不超过20万平方为一批 | 取全幅2m长 | 产品及相关检验标准 |  |
|  | 3．短纤针刺织造土工布、长丝纺粘针刺非织造土工布、长丝机织土工布、裂膜丝机织土工布、非织造复合土工膜 | 满足规范要求 | 同一规格产品不超过100卷为一批 | 取全幅2m长 | 产品及相关检验标准 |  |
|  | 4．塑料扁线编织土工布 | 满足规范要求 | 同一配方、同一规格的产品不超过10万平方为一批 | 取全幅2m长 | 产品及相关检验标准 |  |
|  | 5．玻璃纤维土工格栅 | 满足规范要求 | 同一规格、同一工艺连续生产的产品不超过500卷为一批 | 取全幅2m长 | 产品及相关检验标准 |  |
|  | 6．塑料三维土工网垫 | 满足规范要求 | 同一原料、同一类别、同一规格的产品不超过500卷为一批 | 取全幅2m长 | 产品及相关检验标准 |  |
| 9 给、排水排污管材、管件 | 埋地排水用PVC-U双壁波纹管 | 满足规范要求 | 同一原料、配方、同一工艺、同一规格，每30吨为一批，每批抽检一组 | （3~4）根 ×0.3m长 | 产品及相关检验标准 |  |
|  | 聚乙烯双壁波纹管 | 满足规范要求 | 同一原料、配方、同一工艺、同一规格，每60吨为一批，每批抽检一组 | （3~4）根 ×0.3m长 | 产品及相关检验标准 |  |
|  | 钢管 | 满足规范要求 | 按同一厂家、同一原料、同一规格、同一压力等级或管系列、同一个月内进场时间的材料为一检验批 | 2根/批 | GB/T8163 |  |
|  | 玻璃纤维增强塑料管 | 满足规范要求 | 以300根相同工艺、相同公称直径、相同轴向压缩强度等级、相同压力等级和相同刚度等级的管材为1批，不足300跟的按1批处理 | 2根/批 | GB/T21492 |  |
|  | 钢筋混凝土（预应力）管 | 满足规范要求 | 从外观质量、尺寸及偏差、混凝土强度合格的管节中抽取二根，其中一根进行外压裂缝荷载检验，对另一根进行内水压检验。如果一项检验不合格，则允许再抽取二根进行复检 | 2根/批 | JC/T640 |  |
|  | 排水管道的CCTV视频录像 | 满足要求 | 按井段数量抽样选取1/3进行试验 | 1次/每段 | 按设计要求 |  |
| 10 橡胶隔震支座 | 各品种、规格的橡胶隔震支座 | 满足规范要求 | 当各方认为有必要时，按要求 | 按要求 | 产品及相关检验标准 |  |
| 11 检查井盖 | 包括钢纤维混凝土、铸铁、再生树脂复合材料检查井盖 | 满足规范要求 | 同种类、同规格的钢纤维混凝土500、铸铁、再生树脂100只（套）检查井盖为一批，每批取2只（套） | 按要求 | JC 889 CJ/T3012 CJ/T121 |  |
| 12 路缘石 | 1．混凝土路缘石 | 满足规范要求 | 同一规格、同一型号、同一规格、同一等级的产品不超过2万件为一批 | 每批取3件 | JC899 |  |
|  | 2．花岗岩路缘石 | 满足规范要求 | 同一品种、类别、等级、同一供货批或按连续安装部位的板材为一批 | 每批50mm的立方体、厚*宽*长=H(≤68)*100*(10*H+50)的样品各一组，每组5个试件，有层理时平行与垂直层理的试样各一组 | GB/T 18601 |  |
|  | 3．铺筑砂浆抗压强度 | 满足设计或规定要求，且不低于M7.5 | 同一配比的砂浆，每铺砌50m3（或检验批）的路缘石砌体，应留置一组试件 | 每组3个试件 | CJJ 1 |  |
|  | 4．背后混凝土抗压强度 | 满足设计或规定要求，且不低于C15 | 每浇筑100m3（或检验批）的同一配合比的混凝土，应留置一组试件 | 每组3个试件 | CJJ 1 |  |
| 13 广场、停车场、人行道面砖及铺砌砂浆 | 1．石材面砖 | 满足规范要求 | 同一品种、类别、等级、同一供货批或按按连续安装部位的石材不超过1000m2为一批 | 每批50mm的立方体、厚*宽*长=板厚*100*（板厚+50）的样品各一组，每组5个试件，有层理时平行与垂直层理的试样各一组 | GB/T 18601 GB/T 19766 |  |
|  | 2．混凝土面砖 | 满足规范要求 | 同一类别、同一规格、同一强度等级的产品，铺装面积不超过3000m2为一批（适用于设计强度等级为Cc40、Cc50、Cc60的路面砖） | 每批取30块，抗压（L/H≤4）或抗折(L/H＞4)强度试验10块；吸水率、耐磨性、防滑性指标检验各5块。若有在有效期内的型式检验报告，耐磨性、防滑性可不检 | GB/T28635 |  |
|  | 3．面砖铺砌砂浆抗压强度 | 满足设计或规定要求，且不低于M10 | 同一类别、同一规格、同一强度等级的产品，不超过20000块为一批（只适用于设计强度等级为Cc30、Cc35的路面砖） | 每批取20块，抗压（L/H≤4）或抗折(L/H＞4)强度试验5块；吸水率、耐磨性指标检验各5块。若有在有效期内的型式检验报告，耐磨性可不检 | JC446 |  |
|  |  |  | 同一配比的砂浆，每铺砌1000m2应留置一组 | 每组3个试件 | CJJ 1 |  |
|  | 1．钢绞线 | 满足规范要求 | 以同一牌号、同一规格、同一生产工艺的钢绞线组成，每批重量不大于60吨，每批取3根 | 用于构件拉伸的需检测弹性模量指标 | GB/T 5224 |  |
| 14 桥梁预应力混凝土 | 2．钢绞线用锚具、夹具和连接器 | 满足规范要求 | 按进场批次以同厂家、同材料、同生产工艺锚具、夹具不超过1000套抽检一组，连接器不超过500套抽检一组，每组取5套；对多孔夹片式锚具的夹片，每套至少抽取5片 | 检测硬度 | CJJ 2 |  |
|  | 3．金属螺旋管 | 满足规范要求 | 每批次抽检一组 （自行加工生产的应先进行型式试验） | 每批取6个试件，分别进行尺寸、集中荷载下径向刚度、荷载作用后抗渗漏、抗弯曲渗漏试验 | JG/T 3013 |  |
|  | 4．预应力筋用锚具、夹具和连接器静载试验 | 满足规范要求 | 大桥、特大桥等重要工程、质量保证资料不齐全、不正确或质量有疑点的锚具，应在外观质量和硬度检查合格后，从同批锚具中抽取6套锚具（夹片或连接器）组成3个预应力锚具组装件，进行静载锚固性能试验 | 一般中、小桥使用的锚具（夹片或连接器），其静载锚固性能可由锚具生产厂家提供试验报告 | CJJ 2 | □抽样检测 □提供厂家 报告 |
|  | 5．压浆强度 | 满足规范要求 | 每一工作班应留取不少于3组砂浆试件 | 标准养护28d，进行抗压强度试验 | CJJ 2 |  |
|  | 1．预制梁的静载试验 □专业企业生产 □总包单位制作 | 满足规范要求 | 对专业企业生产的预制构件进场验收时应进行结构性能检验；对总包单位制作的预制构件，对构件的验收方式可为只检查构件制作中的质量验收记录 | 同一类型预制构件不超过1000个为一批，每批抽取1个构件进行结构性能试验，抽取预制构件时，宜从设计荷载最大、受力最不利或生产数量最多的预制构件中抽取 | GB50204 GB50010 | □需试验 □不需试验 |
| 15 桥梁 | 2．功能、荷载试验 | 满足设计要求 | 当设计规定进行桥梁功能、荷载试验时，必须按设计要求进行试验 |  | CJJ 2 JTG/T J21-01 | □设计有要求 □设计无要求 |

四、防雷装置检测

| 序号 | 检验项目 | 检验内容 | 检验要求 | 有无 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接闪器 | 形式、架设高度及位置、材料规格、保护范围、接地电阻 | 按《建筑物防雷设计规范》GB50057、《建筑物防雷施工质量验收规范》GB50601、《桥梁防雷技术规范》GB/T31067、《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431等的有关规定执行 |  |
| 2 | 引下线 | 形式、材料规格、引下线根数、引下线间距、接地电阻值 |  |  |
| 3 | 接地装置 | 土壤电阻率、接地工频电阻与接地冲击电阻、被保护物高度、架空 |  |  |
|  |  | 架空金属管道接地电阻 |  |  |
|  |  | 架空线金具接地电阻 |  |  |
|  |  | 两相邻接地装置电气连接 |  |  |
|  |  | 工频接地电阻 |  |  |
|  |  | 冲击接地电阻 |  |  |
| 4 | 防侧击装置 | 首道均压环高度、均压环的间距、材料规格、钢构架和主钢筋的连接、外墙栏杆、金属门窗和主钢筋的连接 |  |  |
| 5 | 磁场强度和屏蔽效率（对计算机房） | 屏蔽材料、材料半径、磁场强度 |  |  |
| 6 | 等电位连接 | 大尺寸金属物连接：连接物名称、外观检查、连接导体的材料和尺寸、连接过渡电阻值 |  |  |
|  |  | 平行敷设长金属物连接：长金属物名称和净距、跨接状况、跨接导体的材料和尺寸、跨接过渡电阻值 |  |  |
|  |  | 长金属物的弯头等连接：检查对象名称及位置、螺栓根数、跨接导体的材料和尺寸、跨接过渡电阻值 |  |  |
|  |  | 防雷区LPZ0与LPZ1连接：连接物名称和位置、外观检测、连接导体的材料和尺寸、连接过渡电阻 |  |  |
|  |  | 防雷区LPZ1与LPZ2连接：连接物名称和位置、外观检测、连接导体的材料和尺寸、连接过渡电阻 |  |  |
|  |  | 信息技术设备连接：网络结构：网格尺寸、相邻点间距、连接过渡电阻、设备连接电阻 |  |  |
| 7 | 电涌保护器（SPD） | 连接至低压配电系统的SPD：泄漏电流、压敏电压、引线长度、连线截面、过渡电阻、绝缘电阻 |  |  |
|  |  | 连接至电信和信号网络的SPD：插入损耗、引线长度、连线截面积、过渡电阻 |  |  |
| 说明 | 需进行防雷检测的工程项目包括：房屋建筑、幕墙、钢结构、构筑物、桥梁、立交桥、人行天桥、高度超过20m的灯杆，以及其他有防雷设计要求的工程。但房屋和市政基础设施工程附属的油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆工程的检测监管仍由气象部门负责，可不列入。 |  |  |  |

五、建筑装修材料防火检测

| 序号 | 检验项目 |  | 检验内容 | 检验要求 | 有无 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纺 织 织 物 | 燃烧性能 | B1、B2级纺织织物 | 按《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354等的有关规定执行 | □B1□B2 |
|  |  |  | 现场阻燃处理后的纺织织物 |  |  |
|  |  |  | 施工过程中受湿浸、燃烧性能可能受影响的纺织织物 |  |  |
|  |  | 阻燃性能 | 现场对纺织织物进行阻燃处理所用的阻燃剂 |  |  |
| 2 | 木 质 材 料 | 燃烧性能 | B1级木质材料 |  |  |
|  |  |  | 现场阻燃处理后的木质材料 |  |  |
|  |  |  | 表面进行加工后的B1级木质材料 |  |  |
|  |  | 阻燃性能 | 现场对木质材料进行阻燃处理所用的阻燃剂 |  |  |
|  |  | 防火性能 | 现场对木质材料进行防火处理所用的防火涂料 |  |  |
| 3 | 高 分 子 合 成 材 料 | 燃烧性能 | B1、B2级高分子合成材料 |  | □B1□B2 |
|  |  |  | 现场阻燃处理后的泡沫塑料 |  |  |
|  |  | 阻燃性能 | 现场对高分子合成材料进行阻燃处理所用的阻燃剂 |  |  |
|  |  | 防火性能 | 现场对高分子合成材料进行防火处理所用的防火涂料 |  |  |
| 4 | 复 合 材 料 | 燃烧性能 | A级、B1级和B2级复合材料 |  | □A□B1□B2 |
|  |  |  | 现场阻燃处理后的复合材料 |  |  |
|  |  | 阻燃性能 | 现场对复合材料进行阻燃处理所用的阻燃剂 |  |  |
|  |  | 防火性能 | 现场对复合材料进行防火处理所用的防火涂料 |  |  |
| 5 | 其 它 材 料 | 燃烧性能 | 其它B1、B2级材料（ ） |  | □B1□B2 |
|  |  |  | 现场阻燃处理后的其他材料（ ） |  |  |
|  |  | 阻燃性能 | 现场对其它材料进行阻燃处理所用的阻燃剂（ ） |  |  |
|  |  | 防火性能 | 现场对其它材料进行防火处理所用的防火涂料（ ） |  |  |
| 说明 | 根据装修材料或防火处理施工面积，每2000m2划分为1个检验批，不足2000m2也宜划分为1个检验批。施工面积超过10000m2的工程宜至少进行2次见证检验，并取得合格的检验报告后方可进行验收。 |  |  |  |  |

说明：

1、表中有无栏内本工程有此项则打勾，无则空白；

2、检测单位的检测项目必须通过计量认证，纳入行业资质管理的项目必须取得地级及以上市建设行政主管部门的资质证书，并接受当地建设行政主管部门的监管；

3、选择自检的项目，其检测设备必须是施工单位自有，且经检定合格、在检定证书的有效期内，自检结果才有效；

4、表中未列出，但工程项目存在的其他材料、构配件、结构，请自行根据工程项目的实际情况列出。