江门市可重复使用塑料餐饮具质量安全监督抽查实施细则（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销售（或待使用）产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

表1 抽样产品名称及抽样数量

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **抽样数量（个/包）** | **检样数量（个/包）** | **备样数量（个/包）** |
| 1 | 杯、碗、碟等 | 14 | 12 | 2 |
| 2 | 筷子 | 4（每包不少于10双） | 3 | 1 |
| 3 | 塑料菜板 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 其他（如调羹等） | 30 | 25 | 5 |

注：需提供产品的标识或符合性声明。

2 检验依据

表2 可重复使用塑料餐饮具产品检验项目

| **序号** | **检验项目** | **检验方法** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7—2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量a | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 脱色试验b | GB 31604.7—2023 |
| 6 | 芳香族伯胺迁移总量c | GB 31604.52—2021 |
| 7 | 特定迁移量（以锑计）（限PET材质） | GB 31604.41—2016 |
| 8 | 特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质） | GB 31604.19—2016 |
| 9 | 氯乙烯特定迁移量（限PVC、PVDC材质） | GB 31604.31—2016 |
| 10 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计）  （限PET、PB(A)T材质） | GB 31604.21—2016 |
| 11 | 特定迁移总量（以1,2-乙二醇计）  （限PET材质） | GB 31604.44—2016 |
| 12 | 特定迁移总量（以1,4-丁二醇计）  （限PB(A)T材质） | GB 31604.51—2021 |
| 13 | 1,3-丁二烯特定迁移量  （限有丁二烯单体的聚合物） | GB 31604.12—2016 |
| 14 | 邻苯类增塑剂特定迁移量（限PVC材质） | GB 31604.30—2016 |
| 注：a不适用淀粉含量≥40%的淀粉基塑料材料及制品。  b仅适用于添加了着色剂的产品。  c仅适用于含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺类物质的产品。 | | |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.7—2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 9685—2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。