江门市婴幼儿用塑料奶瓶生产领域

监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量见表1。

表1 抽样数量

| 产品容量 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 容积＜100mL | 17 | 11 | 6 |
| 100ml≤容积＜200ml | 12 | 8 | 4 |
| 容积≥200ml | 8 | 6 | 2 |

2 检验依据

表2 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7—2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 31604.52—2021 |
| 6 | 脱色试验 | GB 31604.7—2023 |
| 7 | 特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质） | GB 31604.19—2016 |
| 8 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET、PCT材质） | GB 31604.21—2025 |
| 9 | 特定迁移总量（以间苯二甲酸计）（限PET材质） | GB 31604.21—2025 |
| 10 | 特定迁移总量（以偏苯三甲酸计）（限PCT材质） | GB 31604.21—2025 |
| 11 | 特定迁移总量（以1,2-乙二醇计）（限PET材质） | GB 31604.44—2016 |
| 12 | 双酚S迁移量（限PESU材质） | GB 31604.54—2023 |
| 13 | 4,4'-联苯二酚迁移量 （限PPSU材质） | GB 31604.63—2025 |
| 14 | 1,1'-磺酰基二（4-氯苯）迁移量（限PESU、PPSU材质） | GB 31604.63—2025 |
| 15 | 2,2,4,4-四甲基-1,3-环丁二醇迁移量（限PCT材质） | GB 31604.61—2025 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.7—2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

江门市硅橡胶奶嘴生产领域

监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

对于标准口径产品，每批次产品抽取样品28个，其中22个作为检验样品，6个作为备用样品。

对于宽口径产品，每批次产品抽取样品16个，其中13个作为检验样品，3个作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.2—2015 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以铅计） | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 锌（Zn）迁移量 | GB 31604.42—2016或 GB 31604.49—2023 |
| 6 | N—亚硝胺和N—亚硝胺可生成物释放量 | GB 31604.62-2025 |
| 7 | 挥发性物质 | GB 28482—2012 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.2—2015 食品安全国家标准 奶嘴

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

江门市食品接触用竹木餐饮具生产领域

监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量见表1。

表1抽样数量

| 序号 | 产品种类 |  |  | 抽样数量（个/双） | 检验样品数量（个/双） | 备用样品数量（个/双） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砧板、托盘、分格餐盘等 | 含涂料、粘合剂和（或）油墨 |  | 10 | 6 | 4 |
|  |  | 不含涂料、粘合剂和（或）油墨 |  | 6 | 4 | 2 |
| 2 | 碗、盘、杯、锅铲、蒸笼等 | 含涂料、粘合剂和（或）油墨 |  | 30 | 20 | 10 |
|  |  | 不含涂料、粘合剂和（或）油墨 |  | 18 | 12 | 6 |
| 3 | 非一次性刀、勺类等 | 含涂料、粘合剂和（或）油墨 |  | 30 | 20 | 10 |
|  |  | 不含涂料、粘合剂和（或）油墨 |  | 20 | 14 | 6 |
| 4 | 一次性使用的筷子（含筷头）、刀、叉、勺等 |  |  | 150 | 100 | 50 |
| 5 | 非一次性筷子 |  | 含涂料、粘合剂和（或）油墨 | 60 | 40 | 20 |
|  |  |  | 不含涂料、粘合剂和（或）油墨 | 40 | 30 | 10 |
| 6 | 雪糕柄、叉、签等 |  |  | 300 | 200 | 100 |

2 检验依据

表2 食品接触用竹木餐饮具

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.12—2022 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 甲醛 | GB 31604.48—2016 |
| 4 | 二氧化硫 | GB 4806.12—2022 附录A |
| 5 | 五氯苯酚及其盐类（以五氯苯酚计） | GB 4806.12—2022 SN/T 2204—2015 |
| 6 | 噻菌灵 | GB 4806.12—2022 附录B |
| 7 | 邻苯基苯酚 | GB 4806.12—2022 附录B |
| 8 | 抑霉唑 | GB 4806.12—2022 附录B |
| 9 | 联苯 | GB 4806.12—2022 附录B |
| 10 | 大肠菌群a | GB 14934—2016 附录B |
| 11 | 沙门氏菌a | GB 14934—2016 附录C |
| 12 | 志贺氏菌b | GB 4789.5—2012 |
| 13 | 金黄色葡萄球菌b | GB 4789.10—2016 |
| 14 | 溶血性链球菌b | GB 4789.11—2014 |
| 15 | 霉菌b | GB 4789.15—2016 |
| 注：a预期与食品直接接触，且不经过消毒或清洗直接使用的竹木材料及制品的微生物应符合GB 14934—2016的规定，与食用、烹饪或者加工前需经去皮、去壳或清洗的食品接触的竹木材料及制品除外。 b仅适用于执行GB/T 19790.2—2005的产品。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.12—2022 食品安全国家标准 食品接触用竹木材料及制品

GB 14934—2016 食品安全国家标准 消毒餐（饮）具

GB/T 19790.2—2005 一次性筷子 第2部分：竹筷

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

依据GB 4789.1—2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》第7.3条规定“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”，微生物指标不合格不进行复检。

江门市塑料一次性餐饮具生产领域

监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取不少于3份最小销售独立包装，每份样品抽样数量不少于30只/个，其中2份作为检验样品，1份作为备用样品。每份样品质量应不少于100 g且与食品接触面的最小表面积应不小于10 dm2（若最小销售包装不是30只/个的整数倍，需按采样数折算，保证检样不少于60只/个，备样不少于30只/个，避免损坏原包装）。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 感官要求 | GB 4806.7—2023 |
| - 2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| - 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
| - 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |
| - 5 | 脱色试验 | GB 31604.7—2023 |
| - 6 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 31604.52—2021 |
| - 7 | 特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质） | GB 31604.19—2016 |
| - 8 | 氯乙烯特定迁移量 （限PVC、PVDC材质） | GB 31604.31—2025 |
| - 9 | 1,1-二氯乙烷特定迁移量 （限PVC材质） | GB 31604.31—2025 |
| - 10 | 1,1-二氯乙烯特定迁移量 （限PVDC材质） | GB 31604.31—2025 |
| - 11 | 大肠菌群 | GB 14934—2016 |
| - 12 | 沙门氏菌 | GB 14934—2016 |
| - 13 | 霉菌计数 | GB 4789.15—2016 |
| - 14 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET、PBT材质） | GB 31604.21—2025 |
| - 15 | 特定迁移总量（以间苯二甲酸计）（限PET材质） | GB 31604.21—2025 |
| - 16 | 特定迁移总量（以1,2-乙二醇计）（限PET材质） | GB 31604.44—2016 |
| - 17 | 特定迁移总量（以1,4-丁二醇计）（限PBT材质） | GB 31604.51—2021 |
| - 18 | 1,3-丁二烯特定迁移量（限有丁二烯单体的聚合物） | GB 31604.12—2016 |
| - 19 | 邻苯类增塑剂特定迁移量 （限PVC材质） | GB 31604.30—2025 |
| 注：产品执行标准为GB/T 18006.1—2009，微生物检验项目选择第11、12、13项；产品执行标准为GB/T 18006.1—2025或企业标准（未规定微生物项目的），微生物检验项目选择第11、12项。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.7—2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 9685—2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准

GB 14934—2016 食品安全国家标准 消毒餐（饮）具

GB/T 18006.1—2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求

GB/T 18006.1—2025 塑料一次性餐饮具通用技术要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

依据GB 4789.1—2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》第7.3条规定“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”，微生物指标不合格不进行复检。

江门市工业和商用电热食品加工设备生产领域

监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

整机：每批次产品抽取样品2台，其中检验样品1台，备用样品1台。

材料样块：抽取与食品直接接触的材料，有多种材料时，抽取2种与食品接触面积较大的材料。材料样块在整机直接接触食品的部件上截取，或与其部件同材质、同生产商的原材料或外购外协件上截取。每批次产品截取材料样块材质种类及抽样数量见表1。

表1 材料样块材质及抽样数量

| 序号 | 材料样块材质 | 抽样数量 （组/每组表面积） | 检样数量（组） | 备样数量（组） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属材质a | 6组/25cm2 | 3 | 3 |
| 2 | 塑料材质 | 30组/25cm2 | 20 | 10 |
| 3 | 橡胶材质 | 6组/150cm2 | 4 | 2 |
| 4 | 硅橡胶材质 | 9组/150cm2 | 6 | 3 |
| 注：a 涂（镀）层金属材料除外。 |  |  |  |  |

2 检验依据

表2 工业电热食品加工设备

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 砷 | GB 31604.49—2023 第二篇 |  |
| - 2 | 镉 | GB 31604.49—2023 第二篇 |  |
| - 3 | 铅 | GB 31604.49—2023 第二篇 |  |
| - 4 | 镍 | GB 31604.49—2023 第二篇 |  |
| - 5 | 铬 | GB 31604.49—2023 第二篇 |  |
| - 6 | 锑 | GB 31604.49—2023 第二篇 |  |
| - 7 | 铝 | GB 31604.49—2023 第二篇 |  |
| - 8 | 钴 | GB 31604.49—2023 第二篇 |  |
| - 9 | 铜 | GB 31604.49—2023 第二篇 |  |
| - 10 | 锰 | GB 31604.49—2023 第二篇 |  |
| - 11 | 钼 | GB 31604.49—2023 第二篇 |  |
| - 12 | 锡 | GB 31604.49—2023 第二篇 |  |
| - 13 | 锌 | GB 31604.49—2023 第二篇 |  |
| - 14 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |  |  |
| - 15 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |  |  |
| - 16 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |  |  |
| - 17 | 脱色试验 | GB 31604.7—2023 |  |  |
| - 18 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 31604.52—2021 |  |  |
| - 19 | 特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质） | GB 31604.19—2016 |  |  |
| - 20 | 氯乙烯特定迁移量（限PVC、PVDC材质） | GB 31604.31—2025 |  |  |
| - 21 | 1,1-二氯乙烯特定迁移量（限PVDC材质） | GB 31604.31—2025 |  |  |
| - 22 | 1,1-二氯乙烷特定迁移量（限PVC材质） | GB 31604.31—2025 |  |  |
| - 23 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计） （限PET、PBT材质） | GB 31604.21—2025 |  |  |
| - 24 | 特定迁移总量（以间苯二甲酸计）（限PET材质） | GB 31604.21—2025 |  |  |
| - 25 | 特定迁移总量（以1,2-乙二醇计） （限PET材质） | GB 31604.44—2016 |  |  |
| - 26 | 特定迁移总量（以1,4-丁二醇计） （限PBT材质） | GB 31604.51—2021 |  |  |
| - 27 | 1,3-丁二烯特定迁移量 （限有丁二烯单体的聚合物） | GB 31604.12—2016 |  |  |
| - 28 | 邻苯类增塑剂特定迁移量（限PVC材质） | GB 31604.30—2025 |  |  |
| - 29 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |  |  |
| - 30 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |  |  |
| - 31 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |  |  |
| - 32 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 31604.52—2021 |  |  |
| - 33 | N—亚硝胺和N—亚硝胺可生成物迁移总量 | GB 31604.62—2025 |  |  |
| - 34 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |  |  |
| - 35 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |  |  |
| - 36 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |  |  |
| - 37 | 挥发性物质 | GB 4806.16—2025 |
| - 38 | 稳定性 | GB/T 10644—2022 |  |
| - 39 | 绝缘电阻 | GB/T 10644—2022 |  |
| - 40 | 冷态电气强度 | GB/T 10644—2022 |  |
| - 41 | 功率偏差 | GB/T 10644—2022 |  |
| - 42 | 工作温度下泄漏电流 | GB/T 10644—2022 |  |
| - 43 | 工作温度下电气强度 | GB/T 10644—2022 |  |
| - 44 | 防触电 | GB/T 10644—2022 |  |
| - 45 | 接地电阻 | GB/T 10644—2022 |  |
| 注： 1.本表的第1-13项适用于金属材质； 2.本表的第14-28项适用于塑料材质； 3.本表的第29-33项适用于橡胶材质； 4.本表的第34-37项适用于硅橡胶材质； 5.本表的第32项仅适用于含有胺类防老剂、次磺酰胺类硫化促进剂、偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺的橡胶材质； 6.本表的第33项仅适用于含有硫化促进剂等可能产生N-亚硝胺和N-亚硝胺可生成物的橡胶材质。 |  |  |  |

表3  商用电热食品加工设备

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 砷 | - GB 31604.49—2023 第二篇 |
| - 2 | - 镉 | - GB 31604.49—2023 第二篇 |
| - 3 | - 铅 | - GB 31604.49—2023 第二篇 |
| - 4 | - 镍 | - GB 31604.49—2023 第二篇 |
| - 5 | - 铬 | - GB 31604.49—2023 第二篇 |
| - 6 | - 锑 | - GB 31604.49—2023 第二篇 |
| - 7 | - 铝 | - GB 31604.49—2023 第二篇 |
| - 8 | - 钴 | - GB 31604.49—2023 第二篇 |
| - 9 | - 铜 | - GB 31604.49—2023 第二篇 |
| - 10 | - 锰 | - GB 31604.49—2023 第二篇 |
| - 11 | - 钼 | - GB 31604.49—2023 第二篇 |
| - 12 | - 锡 | - GB 31604.49—2023 第二篇 |
| - 13 | - 锌 | - GB 31604.49—2023 第二篇 |
| - 14 | - 总迁移量 | - GB 31604.8—2021 |
| - 15 | - 高锰酸钾消耗量 | - GB 31604.2—2016 |
| - 16 | - 重金属（以Pb计） | - GB 31604.9—2016 |
| - 17 | - 脱色试验 | - GB 31604.7—2023 |
| - 18 | - 芳香族伯胺迁移总量 | - GB 31604.52—2021 |
| - 19 | - 特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质） | - GB 31604.19—2016 |
| - 20 | - 氯乙烯特定迁移量（限PVC、PVDC材质） | - GB 31604.31—2025 |
| - 21 | - 1,1-二氯乙烯特定迁移量（限PVDC材质） | - GB 31604.31—2025 |
| - 22 | - 1,1-二氯乙烷特定迁移量（限PVC材质） | - GB 31604.31—2025 |
| - 23 | - 特定迁移总量（以对苯二甲酸计） - （限PET、PBT材质） | - GB 31604.21—2025 |
| - 24 | - 特定迁移总量（以间苯二甲酸计）（限PET材质） | - GB 31604.21—2025 |
| - 25 | - 特定迁移总量（以1,2-乙二醇计） - （限PET材质） | - GB 31604.44—2016 |
| - 26 | - 特定迁移总量（以1,4-丁二醇计） - （限PBT材质） | - GB 31604.51—2021 |
| - 27 | - 1,3-丁二烯特定迁移量 - （限有丁二烯单体的聚合物） | - GB 31604.12—2016 |
| - 28 | - 邻苯类增塑剂特定迁移量（限PVC材质） | - GB 31604.30—2025 |
| - 29 | - 总迁移量 | - GB 31604.8—2021 |
| - 30 | - 高锰酸钾消耗量 | - GB 31604.2—2016 |
| - 31 | - 重金属（以Pb计） | - GB 31604.9—2016 |
| - 32 | - 芳香族伯胺迁移总量 | - GB 31604.52—2021 |
| - 33 | - N—亚硝胺和N—亚硝胺可生成物迁移总量 | - GB 31604.62—2025 |
| - 34 | - 总迁移量 | - GB 31604.8—2021 |
| - 35 | - 高锰酸钾消耗量 | - GB 31604.2—2016 |
| - 36 | - 重金属（以Pb计） | - GB 31604.9—2016 |
| - 37 | - 挥发性物质 | - GB 4806.16—2025 |
| - 38 | - 对触及带电部件的防护 | - GB 4706.1—2005 - GB 4706.33—2008 - GB 4706.34—2008 - GB 4706.35—2008 - GB 4706.36—2014 - GB 4706.37—2008 - GB 4706.39—2008 - GB 4706.40—2008 - GB 4706.52—2008 - GB/T 4706.1—2024 - GB/T 4706.33—2024 - GB/T 4706.34—2024 - GB/T 4706.35—2024 - GB/T 4706.36—2024 - GB/T 4706.37—2024 - GB/T 4706.39—2024 - GB/T 4706.40—2024 - GB/T 4706.52—2024 |
| - 39 | - 输入功率和电流 | - GB 4706.1—2005 - GB 4706.33—2008 - GB 4706.34—2008 - GB 4706.35—2008 - GB 4706.36—2014 - GB 4706.37—2008 - GB 4706.39—2008 - GB 4706.40—2008 - GB 4706.52—2008 - GB/T 4706.1—2024 - GB/T 4706.33—2024 - GB/T 4706.34—2024 - GB/T 4706.35—2024 - GB/T 4706.36—2024 - GB/T 4706.37—2024 - GB/T 4706.39—2024 - GB/T 4706.40—2024 - GB/T 4706.52—2024 |
| - 40 | - 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | - GB 4706.1—2005 - GB 4706.33—2008 - GB 4706.34—2008 - GB 4706.35—2008 - GB 4706.36—2014 - GB 4706.37—2008 - GB 4706.39—2008 - GB 4706.40—2008 - GB 4706.52—2008 - GB/T 4706.1—2024 - GB/T 4706.33—2024 - GB/T 4706.34—2024 - GB/T 4706.35—2024 - GB/T 4706.36—2024 - GB/T 4706.37—2024 - GB/T 4706.39—2024 - GB/T 4706.40—2024 - GB/T 4706.52—2024 |
| - 41 | - 泄漏电流和电气强度 | - GB 4706.1—2005 - GB 4706.33—2008 - GB 4706.34—2008 - GB 4706.35—2008 - GB 4706.36—2014 - GB 4706.37—2008 - GB 4706.39—2008 - GB 4706.40—2008 - GB 4706.52—2008 - GB/T 4706.1—2024 - GB/T 4706.33—2024 - GB/T 4706.34—2024 - GB/T 4706.35—2024 - GB/T 4706.36—2024 - GB/T 4706.37—2024 - GB/T 4706.39—2024 - GB/T 4706.40—2024 - GB/T 4706.52—2024 |
| - 42 | - 非正常工作 | - GB 4706.1—2005 - GB 4706.33—2008 - GB 4706.34—2008 - GB 4706.35—2008 - GB 4706.36—2014 - GB 4706.37—2008 - GB 4706.39—2008 - GB 4706.40—2008 - GB 4706.52—2008 - GB/T 4706.1—2024 - GB/T 4706.33—2024 - GB/T 4706.34—2024 - GB/T 4706.35—2024 - GB/T 4706.36—2024 - GB/T 4706.37—2024 - GB/T 4706.39—2024 - GB/T 4706.40—2024 - GB/T 4706.52—2024 |
| - 43 | - 稳定性和机械危险 | - GB 4706.1—2005 - GB 4706.33—2008 - GB 4706.34—2008 - GB 4706.35—2008 - GB 4706.36—2014 - GB 4706.37—2008 - GB 4706.39—2008 - GB 4706.40—2008 - GB 4706.52—2008 - GB/T 4706.1—2024 - GB/T 4706.33—2024 - GB/T 4706.34—2024 - GB/T 4706.35—2024 - GB/T 4706.36—2024 - GB/T 4706.37—2024 - GB/T 4706.39—2024 - GB/T 4706.40—2024 - GB/T 4706.52—2024 |
| - 44 | - 机械强度 | - GB 4706.1—2005 - GB 4706.33—2008 - GB 4706.34—2008 - GB 4706.35—2008 - GB 4706.36—2014 - GB 4706.37—2008 - GB 4706.39—2008 - GB 4706.40—2008 - GB 4706.52—2008 - GB/T 4706.1—2024 - GB/T 4706.33—2024 - GB/T 4706.34—2024 - GB/T 4706.35—2024 - GB/T 4706.36—2024 - GB/T 4706.37—2024 - GB/T 4706.39—2024 - GB/T 4706.40—2024 - GB/T 4706.52—2024 |
| - 45 | - 结构 | - GB 4706.1—2005 - GB 4706.33—2008 - GB 4706.34—2008 - GB 4706.35—2008 - GB 4706.36—2014 - GB 4706.37—2008 - GB 4706.39—2008 - GB 4706.40—2008 - GB 4706.52—2008 - GB/T 4706.1—2024 - GB/T 4706.33—2024 - GB/T 4706.34—2024 - GB/T 4706.35—2024 - GB/T 4706.36—2024 - GB/T 4706.37—2024 - GB/T 4706.39—2024 - GB/T 4706.40—2024 - GB/T 4706.52—2024 |
| - 46 | - 内部布线 | - GB 4706.1—2005 - GB 4706.33—2008 - GB 4706.34—2008 - GB 4706.35—2008 - GB 4706.36—2014 - GB 4706.37—2008 - GB 4706.39—2008 - GB 4706.40—2008 - GB 4706.52—2008 - GB/T 4706.1—2024 - GB/T 4706.33—2024 - GB/T 4706.34—2024 - GB/T 4706.35—2024 - GB/T 4706.36—2024 - GB/T 4706.37—2024 - GB/T 4706.39—2024 - GB/T 4706.40—2024 - GB/T 4706.52—2024 |
| - 47 | - 电源连接和外部软线 | - GB 4706.1—2005 - GB 4706.33—2008 - GB 4706.34—2008 - GB 4706.35—2008 - GB 4706.36—2014 - GB 4706.37—2008 - GB 4706.39—2008 - GB 4706.40—2008 - GB 4706.52—2008 - GB/T 4706.1—2024 - GB/T 4706.33—2024 - GB/T 4706.34—2024 - GB/T 4706.35—2024 - GB/T 4706.36—2024 - GB/T 4706.37—2024 - GB/T 4706.39—2024 - GB/T 4706.40—2024 - GB/T 4706.52—2024 |
| - 48 | - 外部导线用接线端子 - /外部导体用接线端子 | - GB 4706.1—2005 - GB 4706.33—2008 - GB 4706.34—2008 - GB 4706.35—2008 - GB 4706.36—2014 - GB 4706.37—2008 - GB 4706.39—2008 - GB 4706.40—2008 - GB 4706.52—2008 - GB/T 4706.1—2024 - GB/T 4706.33—2024 - GB/T 4706.34—2024 - GB/T 4706.35—2024 - GB/T 4706.36—2024 - GB/T 4706.37—2024 - GB/T 4706.39—2024 - GB/T 4706.40—2024 - GB/T 4706.52—2024 |
| - 49 | - 接地措施 | - GB 4706.1—2005 - GB 4706.33—2008 - GB 4706.34—2008 - GB 4706.35—2008 - GB 4706.36—2014 - GB 4706.37—2008 - GB 4706.39—2008 - GB 4706.40—2008 - GB 4706.52—2008 - GB/T 4706.1—2024 - GB/T 4706.33—2024 - GB/T 4706.34—2024 - GB/T 4706.35—2024 - GB/T 4706.36—2024 - GB/T 4706.37—2024 - GB/T 4706.39—2024 - GB/T 4706.40—2024 - GB/T 4706.52—2024 |
| - 50 | - 螺钉和连接 | - GB 4706.1—2005 - GB 4706.33—2008 - GB 4706.34—2008 - GB 4706.35—2008 - GB 4706.36—2014 - GB 4706.37—2008 - GB 4706.39—2008 - GB 4706.40—2008 - GB 4706.52—2008 - GB/T 4706.1—2024 - GB/T 4706.33—2024 - GB/T 4706.34—2024 - GB/T 4706.35—2024 - GB/T 4706.36—2024 - GB/T 4706.37—2024 - GB/T 4706.39—2024 - GB/T 4706.40—2024 - GB/T 4706.52—2024 |
| 注： 1.本表的第1—13项适用于金属材质； 2.本表的第14-28项适用于塑料材质； 3.本表的第29-33项适用于橡胶材质； 4.本表的第34-37项适用于硅橡胶材质； 5.本表的第32项仅适用于含有胺类防老剂、次磺酰胺类硫化促进剂、偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺的橡胶材质； 6.本表的第33项仅适用于含有硫化促进剂等可能产生N-亚硝胺和N-亚硝胺可生成物的橡胶材质。 7.本表的第42项不测GB 4706.1第19.11.4条试验； - 8.本表的第45项不测GB 4706.1第22.46条试验。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.7—2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.9—2023 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

GB 4806.11—2016 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品

GB 4806.11—2023 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品

GB 4806.16—2025 食品安全国家标准 食品接触用硅橡胶材料及制品

GB 9685—2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准及第1号修改单

GB/T 10644—2022 电热食品烤炉

GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求

GB 4706.33—2008 家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求

GB 4706.34—2008 家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求

GB 4706.35—2008 家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求

GB 4706.36—2014 家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求

GB 4706.37—2008 家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求

GB 4706.39—2008 家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求

GB 4706.40—2008 家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求

GB 4706.52—2008 家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求

GB/T 4706.1—2024 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB/T 4706.33—2024 家用和类似用途电器的安全 第 33 部分：商用电油炸锅的特殊要求

GB/T 4706.34—2024 家用和类似用途电器的安全 第 34 部分：商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求

GB/T 4706.35—2024 家用和类似用途电器的安全 第 35 部分：商用电煮锅的特殊要求

GB/T 4706.36—2024 家用和类似用途电器的安全 第 36 部分：商用电开水器和液体加热器的特殊要求

GB/T 4706.37—2024 家用和类似用途电器的安全 第 37 部分：商用单双面电热铛的特殊要求

GB/T 4706.39—2024 家用和类似用途电器的安全 第 39 部分：商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求

GB/T 4706.40—2024 家用和类似用途电器的安全 第 40 部分：商用多用途电平锅的特殊要求

GB/T 4706.52—2024 家用和类似用途电器的安全 第 52 部分：商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求

GB 44246—2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

江门市压力锅生产领域监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品5口，其中4口检验样品，1口备用样品。

2 检验依据

表1 不锈钢压力锅

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 合盖安全性 | GB 15066—2004 |
|  | 工作压力 | GB 15066—2004 |
|  | 密封性 | GB 15066—2004 |
|  | 安全压力 | GB 15066—2004 |
|  | 耐热压 | GB 15066—2004 |
|  | 开盖安全性 | GB 15066—2004 |
|  | 防堵安全性 | GB 15066—2004 |
|  | 耐内压力 | GB 15066—2004 |
|  | 泄压压力 | GB 15066—2004 |
|  | 手柄连接牢固性 | GB 15066—2004 |
|  | 感官要求 | GB 4806.9—2023 |
|  | 砷 | GB 31604.49—2023第二篇 |
|  | 镉 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 铅 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 锑 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 铝 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 铬 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 钴 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 铜 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 锰 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 钼 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 镍 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 锡 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 锌 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
|  | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
|  | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |
|  | 挥发性物质a | GB 4806.16—2025 |
| 注： a仅适用于执行GB 4806.16—2025的产品。 |  |  |

表2 铝及铝合金压力锅

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 合盖安全性 | GB 13623—2003 |
|  | 工作压力 | GB 13623—2003 |
|  | 密封性 | GB 13623—2003 |
|  | 安全压力 | GB 13623—2003 |
|  | 耐热压 | GB 13623—2003 |
|  | 开盖安全性 | GB 13623—2003 |
|  | 防堵安全性 | GB 13623—2003 |
|  | 耐内压力 | GB 13623—2003 |
|  | 泄压压力 | GB 13623—2003 |
|  | 破坏压力 | GB 13623—2003 |
|  | 手柄连接牢固性 | GB 13623—2003 |
|  | 感官要求 | GB 4806.9—2023 |
|  | 砷 | GB 31604.49—2023第二篇 |
|  | 镉 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 铅 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 锑 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 铝 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 铬 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 钴 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 铜 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 锰 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 钼 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 镍 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 锡 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 锌 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
|  | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
|  | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |
|  | 挥发性物质a | GB 4806.16—2025 |
| 注： a仅适用于执行GB 4806.16—2025的产品。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.9—2023 食品安全国家标准  食品接触用金属材料及制品

GB 4806.11—2016 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品

GB 4806.16—2025 食品安全国家标准 食品接触用硅橡胶材料及制品

GB 15066—2004 不锈钢压力锅

GB 13623—2003 铝及铝合金压力锅安全及性能要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

江门市非复合膜袋生产领域

监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量：

膜类产品：每批次产品抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2，其中2份作为检验样品，1份作为备用样品；袋类产品：每批次产品抽取3包，其中2包作为检验样品，1包作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7—2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 31604.52—2021 |
| 6 | 脱色试验 | GB 31604.7—2023 |
| 7 | 特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质） | GB 31604.19—2016 |
| 8 | 氯乙烯特定迁移量（限PVC、PVDC材质） | GB 31604.31—2025 |
| 9 | 邻苯类增塑剂特定迁移量(限PVC材质) | GB 31604.30—2025 |
| 10 | 1,1-二氯乙烷特定迁移量（限 PVC 材质） | GB 31604.31—2025 |
| 11 | 1,1-二氯乙烯特定迁移量（限 PVDC材质） | GB 31604.31—2025 |
| 12 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET、PBT材质） | GB 31604.21—2025 |
| 13 | 特定迁移总量（以间苯二甲酸计）（限PET 材质） | GB 31604.21—2025 |
| 14 | 特定迁移总量（以1,2-乙二醇计）（限PET材质） | GB 31604.44—2016 |
| 15 | 特定迁移总量（以1,4-丁二醇计）（限PBT材质） | GB 31604.51—2021 |
| 16 | 阻隔性能（氧气） | GB/T 1038—2000 GB/T 1038.1—2022 GB/T 19789—2005 GB/T 19789—2021 |
| 17 | 阻隔性能（水蒸气） | GB/T 1037—1988 GB/T 1037—2021 GB/T 26253—2010 |
| 18 | 热封强度（限袋类产品） | QB/T 2358—1998 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 4456—2008 包装用聚乙烯吹塑薄膜

## GB 4806.7—2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

## GB 9685—2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准

## GB/T 10457—2021 食品用塑料自粘保鲜膜质量通则

GB/T 24334—2009 聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜

GB/T 10003—2008 普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜

GB/T 16958—2008 包装用双向拉伸聚酯薄膜

GB/T 17030—2019 食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜

GB/T 20218—2021 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜

GB/T 21661—2020 塑料购物袋

GB/T 21661—2025 塑料购物袋

GB/T 24984—2010 日用塑料袋

GB/T 27740—2011 流延聚丙烯（CPP）薄膜

GB/T 38082—2019 生物降解塑料购物袋

BB/T 0002—2008 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜

BB/T 0014—2011 夹链自封袋

BB/T 0030—2019 包装用镀铝薄膜

BB/T 0039—2013 商品零售包装袋

QB/T 1956—1994 聚丙烯吹塑薄膜

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

江门市食品用洗涤剂生产领域

监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生，样品抽取数量见表1。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（个） | 检验样品数量（个） | 备用样品数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装规格＜2kg（L） | 不少于2kg（L）且不少于3个独立包装 | 2 | 1 |
| 2 | 包装规格≥2kg（L）且＜10kg（L）的独立包装 | 不少于3个独立包装 | 2 | 1 |
| 3 | 包装规格≥10kg（L）的大包装 | 3个大包装，从每个大包装产品中分别分装成相应小包装样品，每一个小包装量不少于1kg（L） | 2 | 1 |

2 检验依据

表2 手洗餐具用洗涤剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总砷（以As计） | GB/T 30797—2014 |
| 2 | 重金属（以Pb计） | GB/T 30799—2014 |
| 3 | 甲醇 | GB/T 30795—2014 |
| 4 | 甲醛 | GB/T 30796—2014 |
| 5 | 1,4-二噁烷 | GB/T 26388—2011气相色谱—质谱（GC—MSD）法 |
| 6 | 菌落总数 | GB 14930.1—2022 GB 4789.2—2022 |
| 7 | 大肠菌群 | GB 14930.1—2022 GB 4789.3—2016大肠菌群平板计数法 |
| 8 | 总有效物含量 | GB/T 13173—2021 |
| 9 | pH | GB/T 6368—2008 |

表3 果蔬清洗剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总砷（以As计） | GB/T 30797—2014 |
| 2 | 重金属（以Pb计） | GB/T 30799—2014 |
| 3 | 甲醇 | GB/T 30795—2014 |
| 4 | 甲醛 | GB/T 30796—2014 |
| 5 | 1,4-二噁烷 | GB/T 26388—2011气相色谱—质谱（GC—MSD）法 |
| 6 | 菌落总数 | GB 14930.1—2022 GB 4789.2—2022 |
| 7 | 大肠菌群 | GB 14930.1—2022 GB 4789.3—2016大肠菌群平板计数法 |
| 8 | 总有效物含量 | GB/T 13173—2021 |
| 9 | 总五氧化二磷含量 | GB/T 13173—2021 |
| 10 | 农药去除效果（P值） | GB/T 24691—2022 |
| 11 | pH | GB/T 6368—2008 |

表4 餐具洗涤盐

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总砷（以As计） | GB/T 30797—2014 |
| 2 | 重金属（以Pb计） | GB/T 30799—2014 |
| 3 | 甲醇 | GB/T 30795—2014 |
| 4 | 甲醛 | GB/T 30796—2014 |
| 5 | 1,4-二噁烷 | GB/T 26388—2011气相色谱—质谱（GC—MSD）法 |
| 6 | 菌落总数 | GB 14930.1—2022 GB 4789.2—2022 |
| 7 | 大肠菌群 | GB 14930.1—2022 GB 4789.3—2016大肠菌群平板计数法 |
| 8 | 氯化钠（以NaCl计） | QB/T 5778-2024 |
| 9 | pH | QB/T 5778-2024 GB/T 6368—2008 |
| 10 | 总活性物 | GB/T 13173—2021 |

表5 饮料用瓶清洗剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总砷（以As计） | GB/T 30797—2014 |
| 2 | 重金属（以Pb计） | GB/T 30799—2014 |
| 3 | 甲醇 | GB/T 30795—2014 |
| 4 | 甲醛 | GB/T 30796—2014 |
| 5 | 1,4-二噁烷 | GB/T 26388—2011气相色谱—质谱（GC—MSD）法 |
| 6 | 菌落总数 | GB 14930.1—2022 GB 4789.2—2022 |
| 7 | 大肠菌群 | GB 14930.1—2022 GB 4789.3—2016大肠菌群平板计数法 |
| 8 | 总活性物含量 | GB/T 13173—2021 |
| 9 | 总五氧化二磷含量（以P2O5计）a | GB/T 13173—2021 |
| 注：a 仅对标注无磷产品要求。 |  |  |

表6 食品工具和工业设备用酸性清洗剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总砷（以As计） | GB/T 30797—2014 |
| 2 | 重金属（以Pb计） | GB/T 30799—2014 |
| 3 | 甲醇 | GB/T 30795—2014 |
| 4 | 甲醛 | GB/T 30796—2014 |
| 5 | 1,4-二噁烷 | GB/T 26388—2011气相色谱—质谱（GC—MSD）法 |
| 6 | 菌落总数 | GB 14930.1—2022 GB 4789.2—2022 |
| 7 | 大肠菌群 | GB 14930.1—2022 GB 4789.3—2016大肠菌群平板计数法 |
| 8 | 总五氧化二磷（P2O5）含量a | GB/T 13173—2021 |
| 9 | 表面活性剂含量b | GB/T 13173—2021 |
| 10 | 有效酸的质量分数（以HNO3计） | QB/T 4313—2023 |
| 11 | 腐蚀率 | QB/T 4313—2023 |
| 注：a 仅对标注无磷产品要求。 b 仅对增效型（B型）产品要求。 |  |  |

表7 食品工具和工业设备用碱性清洗剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总砷（以As计） | GB/T 30797—2014 |
| 2 | 重金属（以Pb计） | GB/T 30799—2014 |
| 3 | 甲醇 | GB/T 30795—2014 |
| 4 | 甲醛 | GB/T 30796—2014 |
| 5 | 1,4-二噁烷 | GB/T 26388—2011气相色谱—质谱（GC—MSD）法 |
| 6 | 菌落总数 | GB 14930.1—2022 GB 4789.2—2022 |
| 7 | 大肠菌群 | GB 14930.1—2022 GB 4789.3—2016大肠菌群平板计数法 |
| 8 | 总五氧化二磷（P2O5）含量a | GB/T 13173—2021 |
| 9 | 表面活性剂含量b | GB/T 13173—2021 |
| 10 | 总碱的质量分数（以NaOH计）c | QB/T 4314—2023 |
| 注：a 仅对标注无磷产品要求。 b 仅对增效型（B型）产品要求。 c仅对普通型（A型）产品要求。 |  |  |

表8 机洗餐具用洗涤剂产品及食品工业用（含复合主剂）洗涤剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总砷（以As计） | GB/T 30797—2014 |
| 2 | 重金属（以Pb计） | GB/T 30799—2014 |
| 3 | 甲醇 | GB/T 30795—2014 |
| 4 | 甲醛 | GB/T 30796—2014 |
| 5 | 1,4-二噁烷 | GB/T 26388—2011气相色谱—质谱（GC—MSD）法 |
| 6 | 菌落总数 | GB 14930.1—2022 GB 4789.2—2022 |
| 7 | 大肠菌群 | GB 14930.1—2022 GB 4789.3—2016大肠菌群平板计数法 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 14930.1—2022 食品安全国家标准洗涤剂

GB/T 9985—2022 手洗餐具用洗涤剂

GB/T 24691—2022 果蔬清洗剂

QB/T 2967—2023 饮料用瓶清洗剂

QB/T 4313—2023 食品工具和工业设备用酸性清洗剂

QB/T 4314—2023食品工具和工业设备用碱性清洗剂

QB/T 5778—2024 餐具洗涤盐

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

依据GB 4789.1—2016 《食品安全国家标准食品微生物学检验总则》第7.3条规定“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”，微生物指标不合格不进行复检。

江门市食品接触用纸容器生产领域

监督抽查实施细则

1抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量见表1。

表1 抽样数量

| 序号 | 产品名称 |  | 抽样数量（只/支） | 检验样品数量（只/支） | 备用样品数量（只/支） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸餐具（纸碗、纸桶、纸餐盒、纸餐盘、模塑纸碟等） |  | 75（若样品过小，应调整抽样量满足样品总质量不小于0.25kg，其中检样、备样按比例2:1抽取。） | 50 | 25 |
| 2 | 纸杯 |  | 100（若样品过小，应调整抽样量满足样品总质量不小于0.25kg，其中检样、备样按比例2:1抽取。） | 50 | 50 |
| 3 | 纸袋 |  | 60（若样品过小、过大时，应调整抽样量满足总质量不少于0.25kg，不多于3kg，检验、备样按比例：2:1抽取） | 40 | 20 |
| 4 | 纸罐 | 纸板类罐 | 30 | 25 | 5 |
|  |  | 圆柱形复合罐 | 90 | 60 | 30 |
| 5 | 其他类纸容器 |  | 60（若样品过小，应调整抽样量满足样品总质量不小于0.25kg，其中检样、备样按比例2:1抽取。） | 40 | 20 |

注：抽取检验样品或备用样品不足最小销售包装的整数倍时，抽取最小销售包装的整数倍，不破坏最小销售包装。

2 检验依据

表2 纸餐具

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求a | GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量b | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 芳香族伯胺迁移总量b | GB 31604.52—2021 |
| 6 | 铅（Pb） | GB 31604.34—2016 或GB 31604.49—2023 |
| 7 | 砷（As） | GB 31604.38—2016 或GB 31604.49—2023 |
| 8 | 荧光性物质 | GB 31604.47—2023 |
| 9 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
| 10 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 |
| 11 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 |
| 12 | 大肠菌群 | GB 14934—2016 |
| 13 | 沙门氏菌 | GB 14934—2016 |
| 14 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
| 15 | 渗漏性能c （95℃±5℃水、油） | GB/T 27591—2011 |
| 16 | 耐温性能d （耐热油/耐热水） | GB/T 27591—2025 |
| 17 | 抗压强度e | GB/T 27591—2011 GB/T 27591—2025 |
| 18 | 漏水性d | GB/T 27591—2025 |
| 19 | 整体挺度d | GB/T 27591—2025 |
| 20 | 抗弯曲性能d | GB/T 27591—2025 |
| 21 | 盒盖对折试验d | GB/T 27591—2025 |
| 22 | 耐脂度d | GB/T 27591—2025 |
| 23 | 耐温试验f （95℃±5℃的油、水，30min） | GB/T 27589—2011 |
| 24 | 渗漏性能g （90℃±5℃水、95℃±5℃油） | QB/T 2898—2007 |
| 25 | 耐温性能h | GB/T 36787—2018 |
| 26 | 杯身挺度h | GB/T 27590—2011 |
| 27 | 抗压性能h | GB/T 36787—2018 |
| 注：a GB 4806.7—2023标准适用于淋（覆）膜产品，GB 4806.8—2022标准适用于非淋（覆）膜产品。 b适用于淋（覆）膜、涂层产品。 c、e适用于执行标准为GB/T 27591—2011的纸碗。 d、e适用于执行标准为GB/T 27591—2025的纸餐具。 f适用于执行标准为GB/T 27589-2011的纸餐盒。 g适用于执行标准为QB/T 2898—2007的餐用纸制品。 h适用于执行标准为GB/T 36787—2018的纸浆模塑餐具。 |  |  |

表3 纸杯

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求a | GB 4806.8—2022 GB 4806.7—2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量b | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 芳香族伯胺迁移总量b | GB 31604.52—2021 |
| 6 | 铅（Pb） | GB 31604.34—2016 或GB 31604.49—2023 |
| 7 | 砷（As） | GB 31604.38—2016 或GB 31604.49—2023 |
| 8 | 荧光性物质 | GB 31604.47—2023 |
| 9 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
| 10 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 |
| 11 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 |
| 12 | 大肠菌群 | GB 14934—2016 |
| 13 | 沙门氏菌 | GB 14934—2016 |
| 14 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
| 15 | 感官指标 | GB/T 27590—2022 |
| 16 | 渗漏性能 | GB/T 27590—2022 |
| 17 | 杯身挺度 | GB/T 27590—2022 |
| 注：a GB 4806.7—2023标准适用于淋（覆）膜产品，GB 4806.8—2022标准适用于非淋（覆）膜产品。 b适用于淋（覆）膜、涂层纸杯产品。 |  |  |

表4 纸袋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求a | GB 4806.8—2022 GB 4806.7—2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量b | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 芳香族伯胺迁移总量b | GB 31604.52—2021 |
| 6 | 铅（Pb） | GB 31604.34—2016 或GB 31604.49—2023 |
| 7 | 砷（As） | GB 31604.38—2016 或GB 31604.49—2023 |
| 8 | 荧光性物质 | GB 31604.47—2023 |
| 9 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
| 10 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 |
| 11 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 |
| 12 | 大肠菌群 | GB 14934—2016 |
| 13 | 沙门氏菌 | GB 14934—2016 |
| 14 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
| 注：a GB 4806.7—2023标准适用于淋（覆）膜产品，GB 4806.8—2022标准适用于非淋（覆）膜产品。 b适用于淋（覆）膜、涂层纸袋产品。 |  |  |

表5 纸罐（纸板类罐）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | GB 4806.8—2022 |
| 2 | 铅（Pb） | GB 31604.34—2016 或GB 31604.49—2023 |
| 3 | 砷（As） | GB 31604.38—2016 或GB 31604.49—2023 |
| 4 | 荧光性物质 | GB 31604.47—2023 |
| 5 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
| 6 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 |
| 7 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 |
| 8 | 大肠菌群 | GB 14934—2016 |
| 9 | 沙门氏菌 | GB 14934—2016 |
| 10 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |

表6 纸罐（圆柱形复合罐）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7—2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 31604.52—2021 |
| 6 | 大肠菌群 | GB 14934—2016 |
| 7 | 沙门氏菌 | GB 14934—2016 |
| 8 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
| 9 | 端盖脱离力 | GB/T 10440—2008 |
| 10 | 轴向压溃力 | GB/T 10440—2008 |
| 11 | 快速泄漏试验 | GB/T 10440—2008 |

表7 其他类纸容器

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求a | GB 4806.8—2022 GB 4806.7—2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量b | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 芳香族伯胺迁移总量b | GB 31604.52—2021 |
| 6 | 铅（Pb） | GB 31604.34—2016 或GB 31604.49—2023 |
| 7 | 砷（As） | GB 31604.38—2016 或GB 31604.49—2023 |
| 8 | 荧光性物质 | GB 31604.47—2023 |
| 9 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
| 10 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 |
| 11 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 |
| 12 | 大肠菌群 | GB 14934—2016 |
| 13 | 沙门氏菌 | GB 14934—2016 |
| 14 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
| 注：a GB 4806.7—2023标准适用于淋（覆）膜产品，GB 4806.8—2022标准适用于非淋（覆）膜产品。 b适用于淋（覆）膜、涂层纸袋产品。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.7—2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.8—2022 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品

GB 4806.13—2023 食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品

GB/T 10440—2008 圆柱形复合罐

GB/T 27589—2011 纸餐盒

GB/T 27591—2011 纸碗

GB/T 27591—2025 纸餐具

GB/T 27590—2022 纸杯

GB/T 36787—2018 纸浆模塑餐具

QB/T 2898—2007 餐用纸制品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

依据GB 4789.1—2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》第7.3条规定“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”，微生物指标不合格不进行复检。

江门市食品接触用塑料包装容器工具等制品

生产领域监督抽查实施细则

## 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

## 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

## 抽样数量见表1。

## 表1 抽样数量

| 序号 | 产品类型 |  | 抽样数量 （只/个） | 检验样品数量 （只/个） | 备用样品数量 （只/个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刀、叉、勺、吸管、筷子等 |  | 42 | 30 | 12 |
| 2 | 盒、碗、杯 | 容量≥400mL | 10 | 8 | 2 |
|  |  | 200mL≤容量＜400mL | 14 | 10 | 4 |
|  |  | 容量＜200mL | 24 | 16 | 8 |
| 3 | 盘、碟等产品 | 接触食品面面积≥240cm2 | 10 | 8 | 2 |
|  |  | 120cm2≤接触食品面面积＜240cm2 | 14 | 10 | 4 |
|  |  | 60cm2≤接触食品面面积＜120cm2 | 24 | 16 | 8 |
|  |  | 接触食品面面积＜60cm2 | 74 | 50 | 24 |

## 2 检验依据

## 表2 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 感官要求 | GB 4806.7—2023 |
|  | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
|  | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
|  | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |
|  | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 31604.52—2021 |
|  | 脱色试验 | GB 31604.7—2023 |
|  | 特定迁移总量（以己内酰胺计） （限PA材质） | GB 31604.19—2016 |
|  | 氯乙烯特定迁移量（限PVC、PVDC材质） | GB 31604.31—2025 |
|  | 1,1-二氯乙烷特定迁移量（限 PVC 材质） | GB 31604.31—2025 |
|  | 1,1-二氯乙烯特定迁移量（限 PVDC 材质） | GB 31604.31—2025 |
|  | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计） （限PET、PBT、PCT材质） | GB 31604.21—2025 |
|  | 特定迁移总量（以间苯二甲酸计） （限 PET 材质） | GB 31604.21—2025 |
|  | 特定迁移总量（以偏苯三甲酸计）（限 PCT 材质） | GB 31604.21—2025 |
|  | 特定迁移总量（以1,2-乙二醇计） （限PET材质） | GB 31604.44—2016 |
|  | 特定迁移总量（以1,4-丁二醇计） （限PBT材质） | GB 31604.51—2021 |
|  | 双酚 S 特定迁移量（限 PESU 材质） | GB 31604.54—2023 |
|  | 4,4'-联苯二酚特定迁移量（限 PPSU 材质） | GB 31604.63—2025 |
|  | 1,1'-磺酰基二（4-氯苯）特定迁移量（限PESU、PPSU 材质） | GB 31604.63—2025 |
|  | 2,2,4,4-四甲基-1,3-环丁二醇特定迁移量（限 PCT 材质） | GB 31604.61—2025 |
|  | 双酚A特定迁移量（限PC材质） | GB 31604.10—2016 |
|  | 苯酚特定迁移量（限PC材质） | GB 31604.46—2023 |
|  | 1,3-丁二烯特定迁移量 （限有丁二烯单体的聚合物） | GB 31604.12—2016 |
|  | 邻苯类增塑剂特定迁移量（限PVC材质） | GB 31604.30—2025 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

## 3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.7—2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 9685—2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。