广东省市场监督管理局

通   告

2018年第69号

# 广东省市场监督管理局关于2018年度

# 流通领域儿童及婴幼儿服装商品

# 质量抽查检验情况的通告

2018年度，广东省市场监督管理局组织开展了广东省流通领域的儿童及婴幼儿服装商品抽查检验，承担本次抽检任务的检验机构是广州纤维产品检测研究院。本次抽查检验适用GB/T 28863-2012等监督抽样检验标准进行抽样及判定，抽查检验的监督（核查）总体确定为：（1）对于2016年以来未抽检或者经抽检未发现不合格的品牌商品，监督总体确定为广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标（或标称同一生产者）同一型号的儿童及婴幼儿服装商品集合；（2）对于2016年以来经抽检发现有不合格的儿童及婴幼儿服装品牌商品，监督总体确定为广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标（或标称同一生产者）的执行同一产品标准的儿童及婴幼儿服装商品集合。

本次抽查检验判定120款儿童及婴幼儿服装监督总体不合格，其中属于第一种情形监督总体不合格的服装有95款，属于第二种情形监督总体不合格的服装有25款。涉及的主要问题为：甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、可萃取重金属含量、pH值、附件抗拉强力、色牢度、纤维含量、标示等项目。现将发现的问题和涉及的商品名单通告如下：

1．甲醛含量：本次抽检判定甲醛含量不合格儿童及婴幼儿服装商品共3款。甲醛是一种无色、具有刺激性且易溶于水的有机物。甲醛对皮肤和眼睛黏膜有强烈的刺激作用，婴幼儿及儿童服装中如果存在过量的甲醛，会随着穿着过程逐渐释放，通过皮肤和呼吸道对儿童及婴幼儿产生危害。甲醛含量不合格的主要原因可能是印花或染色所用染料或助剂中含有甲醛，其后整理工艺也未将残留的甲醛处理干净，制成服装后造成了产品局部甲醛释放量过大的隐患。甲醛含量项目不合格商品名单如下：

表1  甲醛含量项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 | 监督总体 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 |  |  |
| 1 | （2018-15）GDGS06-044 | 羊羊冰爽舒柔棉护手合同套 | 汕头市雪果制衣实业有限公司 | 汕头市潮南区峡山街道练南村广汕公路北 | 婴蓓乐yingbeile | 71542 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的婴幼儿针织套装商品集合 |  |
| 2 | （2018-15）GDGS06-149 | 短袖T恤 | 深圳市惟普逹联合实业有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道62区龙基宝通汽配城四楼C416 | Wanel proda维普逹 |  | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标的执行标准为FZ/T 73025-2013 《婴幼儿针织服饰》婴幼儿针织休闲上衣商品集合 |  |
| 3 | （2018-15）GDGS06-215 | 女童公主裙 | 广州市卡咪蛙服装有限公司 | 广东汕头金新路124号6楼 | Kamiwa卡咪蛙 | 8101# | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织裙商品集合 |  |

2．可分解致癌芳香胺染料：本次抽检判定可分解致癌芳香胺染料不合格儿童及婴幼儿服装商品共4款。染料分子结构中，凡是含有偶氮基的统称为偶氮染料，而经还原会释放出GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》附录C指定的24种致癌芳香胺的偶氮染料，我们称为可分解致癌芳香胺染料，也称禁用偶氮染料。根据GB 18401-2010的规定，在我国境内生产、销售的服用、装饰用和家用纺织产品，不得使用可分解致癌芳香胺染料。实际检验中，如果检出的致癌芳香胺含量超过20mg/kg，则判定为不合格。可分解致癌芳香胺染料不合格的原因主要是企业为降低成本，违规使用低成本的可分解致癌芳香胺染料。可分解致癌芳香胺染料项目不合格商品名单如下：

表2  可分解致癌芳香胺染料项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 | 监督总体 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 |  |  |
| 1 | （2018-15）GDGS06-083 | 裤子 | 广州市力迅服装设计有限公司 | 广州市芳村大道南紫荆道81号C栋3楼 | THREE MICE 三只鼠 | NK-15505 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织休闲裤商品集合 |  |
| 2 | （2018-15）GDGS06-096 | 背心 | 广东杰米兰帝儿童用品有限公司 | 广东省广州天河区东莞庄路2号财润国际大厦26楼2618 | JIMINEID 杰米兰帝 | 2J511305 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织休闲上衣商品集合 |  |
| 3 | （2018-15）GDGS06-138 | 女童圆领针织衫 | 上海叮当猫儿童用品有限公司 | 上海市杨浦区淞沪路98号1706-8室 | D.D.Cat 叮猫 | AFS1148 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织休闲上衣商品集合 |  |
| 4 | （2018-15）GDGS06-160 | 条纹连衣裙 | 广东快乐城堡发展有限公司 | 深圳市罗湖区笋岗东路12号中民时代广场A2602 | HAPPY CASTLE快乐城堡 | H72GT304 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织裙商品集合 | 该商品生产单位已自行整改，并更改了新上市商品的外观标识。 |

3．可萃取重金属含量：本次抽检判定可萃取重金属含量不合格儿童及婴幼儿服装商品共1款。重金属一旦被人体吸收会累积于人体的肝、骨骼、肾、心及脑中，对健康造成无法逆转的巨大损伤。婴幼儿喜欢把衣服放进嘴里嚼，剧烈运动后习惯用衣服擦去脸上的汗水，这都无疑使衣服面料与孩子的皮肤、眼睛甚至口腔相接触，从而导致面料上的残留的重金属伤害婴幼儿。可萃取重金属含量项目不合格商品名单如下：

表3  可萃取重金属含量项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 | 监督总体 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 |  |  |
| 1 | （2018-15）GDGS06-236 | 短裤 | 广州贝天母婴用品有限公司 | 广州市萝岗区云埔工业区天生路3号 | BABiBOO | GDPS800920 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的婴幼儿针织休闲裤商品集合 |  |

4．PH值：本次抽检判定PH值不合格儿童及婴幼儿服装商品共14款。pH值是衡量纺织服装产品酸碱程度的指标。人体皮肤呈弱酸性，以防止病菌的侵入，纺织品的pH值在弱酸性和中性之间有利于保护人体皮肤健康。如果pH值过高或过低，都会破坏皮肤的表面平衡，从而引起皮肤过敏或诱发感染，使皮肤易受到其他病菌的侵害。根据国家强制性标准GB 18401-2010的规定：直接接触皮肤产品的pH值至少应符合B类指标要求，即在4.0～8.5之间；非直接接触皮肤产品的pH值至少应符合C类指标要求，即在4.0～9.0之间；而婴幼儿类产品的pH值应符合A类指标要求，即在4.0～7.5之间。该项目不合格的主要原因是：织物在后整理中未进行水洗或酸碱中和处理，或中和处理不充分，导致面料pH值超出标准允许范围，而服装企业采购原料时对采用的原料质量把关不严，未对原料pH值采取有效的检验措施，导致成品的pH值不合格。PH值项目不合格商品名单如下：

表4  PH值项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 | 监督总体 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 |  |  |
| 1 | （2018-15）GDGS06-025 | 紫色条纹插肩袖T恤 | 广州市兆汇婴儿用品有限公司 | 中国广州市番禺区钟村镇钟盛路185号 | 伊詩比蒂 itty-bitty | BT-6678 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的婴幼儿针织休闲上衣商品集合 |  |
| 2 | （2018-15）GDGS06-048 | 套裙 | 厦门奥维特儿童用品有限公司 | 厦门市集美区杏林湾营运中心3号楼2103 | 七彩摇篮 |  | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标的执行标准为FZ/T 73045-2013 《针织儿童服装》的儿童针织休闲套装商品集合 |  |
| 3 | （2018-15）GDGS06-065 | 女童短袖T恤 | 汕头市雷天服饰有限公司 | 广东省汕头市天山路浮东工业村G座楼西侧 | 乐米屋 | LXFA208268 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织T恤衫商品集合 |  |
| 4 | （2018-15）GDGS06-101 | 梭织长裤 | 宝派少儿服饰（中国）有限公司 | 广州市番禺区东环街迎宾路730号广州番禺节能科技园内天安科技发展大厦503房 | BOBDOG HOUSE | BS31627 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织休闲裤商品集合 |  |
| 5 | （2018-15）GDGS06-169 | 时装女套 | 河北百贝佳服饰有限公司 | 石家庄赵县新寨店工业园区皇冠路16号 | 百贝佳 | 182356 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的婴幼儿针织套装商品集合 |  |
| 6 | （2018-15）GDGS06-184 | 连衣裙 | 北京贝蕾尔国际文化传播有限公司 | 北京市丰台区花乡区政府旁 | 贝蕾尔 | 26555 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织裙商品集合 |  |
| 7 | （2018-15）GDGS06-207 | 女童礼服裙 | 广州翔鸽服装有限公司 | 广州番禺龙祥大道十八号塘西市场五层 | EYAS 安妮的仙境 | D4221 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织裙商品集合 |  |
| 8 | （2018-15）GDGS06-214 | 全披肩礼服裙 | 佛山市禅城区贝曼制衣厂 | 佛山市禅城区佛平路48号永安工业区南侧1号楼2楼东 | 灵雀 |  | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标的执行标准为FZ/T 81003-2003《儿童服装、学生服》的儿童机织裙商品集合 |  |
| 9 | （2018-15）GDGS06-239 | 女童连衣裙 | 佛山市禅城区亿欣荣制衣厂 | 佛山市禅城区祖庙街道朝东朝一第一工业区D座7楼厂房 | 甜甜风 | XQ524 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织裙商品集合 |  |
| 10 | （2018-15）GDGS06-244 | 女童连衣裙 | 佛山市波亚米特服饰有限公司 | 广东省佛山市南海区桂城东约南畔工业区2号 | 波亚米特 | 1825 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织裙商品集合 |  |
| 11 | （2018-15）GDGS06-259 | 宝宝包屁衣 | 佛山高明龙禧车衣店 | 佛山市高明区荷城街道星河路138之19号 | 巴布乐园 | BQ5303 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的婴幼儿连身衣商品集合 |  |
| 12 | （2018-15）GDGS06-279 | 女童连衣裙 | 佛山市禅城区亿欣荣制衣厂 | 佛山市禅城区祖庙街道朝东朝一第一工业区D座7楼厂房 | 甜甜风 | XQ524 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织裙商品集合 |  |
| 13 | （2018-15）GDGS06-287 | 宝宝涂鸦秋装爬服 | 岳阳童曲文化创意有限公司 | 湖南省岳阳经济开发区康王工业园电子商务大楼1层北106室 | tongqu 童曲 | PF712 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的婴幼儿连身衣商品集合 |  |
| 14 | （2018-15）GDGS06-292 | 儿童短袖套装 | 佛山市禅城区亿欣荣制衣厂 | 佛山市禅城区祖庙街道朝东朝一第一工业区D栋7楼厂房 | 甜甜风 | TK639 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织套装商品集合 |  |

5．附件抗拉强力：本次抽检判定附件抗拉强力不合格儿童及婴幼儿服装商品共8款。附件抗拉强力是考核婴幼儿纺织产品上的附件抵抗外力拉伸的性能。抗拉强力不合格的附件（如纽扣等），可能会被婴幼儿拽下放入口中、塞入耳内或吸入鼻孔，对婴幼儿造成危害。附件抗拉强力不合格的原因，主要是生产厂家对婴幼儿服装的附件抗拉强力重视程度不够，使用了质量不过关的缝纫线或面料，或是缝纫工艺不当所致。附件抗拉强力项目不合格商品名单如下：

表5  附件抗拉强力项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 | 监督总体 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 |  |  |
| 1 | （2018-15）GDGS06-045 | 柔软彩棉桃领开胸套 | 汕头市欣宝妇幼用品有限公司 | 汕头市龙湖区工业大厦F6座702号 | walipi娃丽比 | 112103 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的婴幼儿针织套装商品集合 |  |
| 2 | （2018-15）GDGS06-047 | 舒适纪元立领开胸套 | 汕头市欣宝妇幼用品有限公司 | 汕头市龙湖区工业大厦F6座702号 | walipi娃丽比 | 113684 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的婴幼儿针织套装商品集合 |  |
| 3 | （2018-15）GDGS06-059 | 罗纹脚口连身衣 | 东莞市三苑宜友制衣有限公司 | 广东省东莞市虎门镇九门寨第一工业区 | SAMBEDE三木比迪 |  | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标的执行标准为FZ/T 73025-2013 《婴幼儿针织服饰》的婴幼儿连身装商品集合 |  |
| 4 | （2018-15）GDGS06-079 | 无骨立领开胸套 | 汕头市金得宝妇幼用品有限公司 | 汕头市潮阳区和平食街西工业区 | 婴得宝 |  | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标的执行标准为FZ/T 73025-2013 《婴幼儿针织服饰》的婴幼儿针织套装商品集合 |  |
| 5 | （2018-15）GDGS06-080 | 无骨立领开胸衫 | 汕头市金得宝妇幼用品有限公司 | 汕头市潮阳区和平食街西工业区 | 婴得宝 |  | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标的执行标准为FZ/T 73025-2013 《婴幼儿针织服饰》的婴幼儿针织套装商品集合 |  |
| 6 | （2018-15）GDGS06-169 | 时装女套 | 河北百贝佳服饰有限公司 | 石家庄赵县新寨店工业园区皇冠路16号 | 百贝佳 | 182356 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的婴幼儿针织套装商品集合 |  |
| 7 | （2018-15）GDGS06-229 | 蓝白条无袖连体爬服 | 广州市正励商贸有限公司 | 广东省广州市白云区江夏三社黄泥塘工业区201 |  | PMWD317 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的婴幼儿连身装商品集合 |  |
| 8 | （2018-15）GDGS06-284 | 连体衣-短襟蛤 | 广东衣酷文化发展股份有限公司 | 广州市荔湾区信义路24号3幢之一 | T.moo藤之木工房 | PA662-275B080 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的婴幼儿连身衣商品集合 |  |

6．色牢度：本次抽检判定色牢度不合格儿童及婴幼儿服装商品共19款。染色牢度是反映服装用面里料的色泽牢固度的指标，染色牢度的优劣直接影响穿着美观和身体健康。由于儿童特别是婴幼儿容易出现手、口接触所穿服装的情况，一旦服装的染色牢度差，可能会给儿童、婴幼儿的身体带来伤害。强制性标准GB 18401-2010对耐水、耐汗渍、耐（干/湿）摩擦、耐唾液色牢度等指标都有明确规定，而相关产品标准对耐洗（皂洗）、耐光等色牢度指标也有具体要求。造成色牢度不合格的原因主要有三个方面：一是染料选择不正确，未根据面料种类选择合适的染料；二是染色工艺不合理，如没有根据染料和产品种类确定适当的染色时间、升温速度及保温时间等；三是部分企业为节约成本，未采用相应的水洗措施或水洗不充分。色牢度项目不合格商品名单如下：

表6 色牢度项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 | 监督总体 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 |  |  |
| 1 | （2018-15）GDGS06-004 | 牛仔裤 | 成都市新都博米丽服装厂 | 成都市新都区龙桥镇右窑六社 | 博米麗BOMILI | 518 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织牛仔裤商品集合 |  |
| 2 | （2018-15）GDGS06-064 | 休闲套装(合格证) | 衣路童行服饰有限公司 | 湖州织里富康西路317号 | 衣路童行 | 1822 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织休闲套装商品集合 |  |
| 3 | （2018-15）GDGS06-081 | 牛仔裤 | 广州市力迅服装设计有限公司 | 广州市芳村大道南紫荆道81号C栋3楼 | THREE MICE 三只鼠 | NK-15530 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织牛仔裤商品集合 |  |
| 4 | （2018-15）GDGS06-083 | 裤子 | 广州市力迅服装设计有限公司 | 广州市芳村大道南紫荆道81号C栋3楼 | THREE MICE 三只鼠 | NK-15505 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织休闲裤商品集合 |  |
| 5 | （2018-15）GDGS06-106 | 牛仔中裤 | 福建省南安市剑桥鞋服有限公司 | 福建省南安市九都工业区 |  |  | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标的执行标准为FZ/T 81006-2007《牛仔服装》的儿童机织休闲裤商品集合 |  |
| 6 | （2018-15）GDGS06-107 | 非常小鱼儿童服饰(中裤) | 广州市南沙区大岗日晖服装厂 | 广州市南沙区大岗向荣路3号 | 非常小鱼 | 36485 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织牛仔裤商品集合 |  |
| 7 | （2018-15）GDGS06-136 | 女童裤 | 广州市增城凯罗制衣厂 | 广州市增城永宁街塔岗村塔一、塔二经济合作社 | babababy 叭叭贝比 |  | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标的执行标准为FZ/T 73032-2009 《针织牛仔服装》的商品集合 |  |
| 8 | （2018-15）GDGS06-141 | 女童圆领短袖针织衫 | 上海叮当猫儿童用品有限公司 | 上海市杨浦区淞沪路98号1706-8室 | ddcat 叮猫 | AHS 1132 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织休闲上衣商品集合 |  |
| 9 | （2018-15）GDGS06-149 | 短袖T恤 | 深圳市惟普逹联合实业有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道62区龙基宝通汽配城四楼C416 | Wanel proda维普逹 |  | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标的执行标准为FZ/T 73025-2013 《婴幼儿针织服饰》的婴幼儿针织休闲上衣商品集合 |  |
| 10 | （2018-15）GDGS06-165 | 两件套 | 广州市荔湾区海兵制衣厂 | 广州市荔湾区龙溪南边村166号 | 思贝秀 | 18GC10228 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织休闲上衣、儿童机织牛仔裙商品集合 |  |
| 11 | （2018-15）GDGS06-166 | 短裤 | 广州市荔湾区海兵制衣厂 | 广州市荔湾区龙溪南边村166号 | 图零钱 | 18BX20300 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织休闲裤商品集合 |  |
| 12 | （2018-15）GDGS06-177 | T恤 | 杭州曼烨服饰有限公司 | 浙江省杭州市滨江区聚工路11号创伟科技园A座904 | MAIHA麦哈 | 85321 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织T恤商品集合 |  |
| 13 | （2018-15）GDGS06-178 | 手拉手女裤 | 中国织里一线手拉手 | 湖州市织里镇晟舍新街277号 | 一线手拉手 | SLS8C-29 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织牛仔裤商品集合 |  |
| 14 | （2018-15）GDGS06-183 | 男童中裤 | 北京贝蕾尔国际文化传播有限公司 | 北京市丰台区花乡政府旁 | 贝蕾尔 | 26312 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织休闲裤商品集合 |  |
| 15 | （2018-15）GDGS06-227 | 亲子短袖套装 | 佛山市禅城区亿欣荣制衣厂 | 佛山市禅城区祖庙街道朝东朝一第一工业区D栋7楼厂房 | 哈林熊 | QZ938 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织休闲套装商品集合 |  |
| 16 | （2018-15）GDGS06-257 | 宝宝哈衣 | 广州意爱服饰有限公司 | 广州白云区东门大厦新楼403-406 | KID'SBETT | 8530 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的婴幼儿连身衣商品集合 |  |
| 17 | （2018-15）GDGS06-260 | 夏装针织牛仔中裤 | 揭阳市优乐酷服饰有限公司 | 广东省揭阳市榕城区七号街以东2号路以北G幢104号 | YOULEKU 优乐酷 | 21664 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织牛仔裤商品集合 |  |
| 18 | （2018-15）GDGS06-283 | 灰色牛仔短裤 | 广州市梵想服饰有限公司 | 广州市荔湾区百花路109号 | 小猪托尼 |  | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标的执行标准为FZ/T 81006-2007 《牛仔服装》的儿童机织牛仔裤商品集合 |  |
| 19 | （2018-15）GDGS06-299 | 公主裙 | 广东婴姿坊婴童用品实业有限公司 | 广东省佛山市南海区狮山镇小塘塘新中路83号 | 婴姿坊 | D16219336 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织裙商品集合 |  |

7．纤维含量：本次抽检判定纤维含量不合格儿童及婴幼儿服装商品共39款。纤维含量是纺织产品的重要品质指标，纺织产品原料成分的优劣，是决定产品价值的重要因素之一。由于消费者在选购纺织产品时往往是依据明示纤维含量进行选购，纤维含量标注错误或未标注将直接影响消费者对产品的选购。国家标准GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》对纺织产品纤维含量如何标注有明确的规定。纤维含量不合格的原因主要有：第一，企业质量意识淡薄，未根据标准的要求对纤维含量进行标注，或仅依据供货商提供的数据盲目标注，或根据经验随意标注；第二，企业为节省检测费用，仅对所用面料部分送检，但不同批的面料或不同部位的面料纤维含量有可能不同，导致不合格；第三，部分企业忽视对低含量纤维的标注，仅标注了主要的纤维含量；另外，也不排除少数企业故意以次充好，以低价纤维代替高性能、高价值纤维，欺骗消费者，以谋取不法利益。纤维含量项目不合格商品名单如下：

表7 纤维含量项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 | 监督总体 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 |  |  |
| 1 | （2018-15）GDGS06-004 | 牛仔裤 | 成都市新都博米丽服装厂 | 成都市新都区龙桥镇右窑六社 | 博米麗BOMILI | 518 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织牛仔裤商品集合 |  |
| 2 | （2018-15）GDGS06-005 | 牛仔女裤 | 新都区大丰康瑞儿服装厂 | 新都区龙桥镇渭水工业园内 | 绮绮双子 | A202# | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织牛仔裤商品集合 |  |
| 3 | （2018-15）GDGS06-012 | 短裤 | 厦门市童年领域服饰有限公司 | 厦门市自贸区象屿路97号 | Kids Field | 287220117 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织休闲裤商品集合 |  |
| 4 | （2018-15）GDGS06-013 | T恤 | 厦门市童年领域服饰有限公司 | 厦门市自贸区象屿路97号 | Kids Field | 187205078 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织T恤衫装商品集合 |  |
| 5 | （2018-15）GDGS06-024 | 男童深花灰卫裤 | 广州市兆汇婴儿用品有限公司 | 中国广州市番禺区钟村镇钟盛路185号 | itty-bitty 伊詩比蒂 | BT-6645 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的婴幼儿针织休闲裤商品集合 |  |
| 6 | （2018-15）GDGS06-040 | 女童精密棉印花t恤 | 广州市荔湾区水天衣涩儿童服饰商行 | 广州市荔湾区黄沙大道粤南大街25号荔河商贸大厦2305-2307室 | 水天伊恋 | SG81-XD-195S | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织休闲上衣商品集合 |  |
| 7 | （2018-15）GDGS06-041 | T恤 | 东莞市温琪服饰有限公司 | 广东省东莞市虎门镇连升北路大林山工业区四栋五楼 | 温琪可可 | 18M1125 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织休闲上衣商品集合 |  |
| 8 | （2018-15）GDGS06-042 | 休闲公主裙 | 广州市可莱服饰有限公司 | 广州市番禺区会江丰晟工业区D栋5楼 | Aileier | 604209193 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织裙商品集合 |  |
| 9 | （2018-15）GDGS06-048 | 套裙 | 厦门奥维特儿童用品有限公司 | 厦门市集美区杏林湾营运中心3号楼2103 | 七彩摇篮 |  | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标的执行标准为FZ/T 73045-2013 《针织儿童服装》的针织休闲套装商品集合 |  |
| 10 | （2018-15）GDGS06-057 | 女童连衣裙 | 深圳市迪迪贝贝服饰有限公司 | 深圳市福田区福华路322号文蔚大厦10楼 | 巴柯拉 | PDG61X1L158 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织裙商品集合 |  |
| 11 | （2018-15）GDGS06-064 | 休闲套装(合格证) | 衣路童行服饰有限公司 | 湖州织里富康西路317号 | 衣路童行 | 1822 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织休闲套装商品集合 |  |
| 12 | （2018-15）GDGS06-065 | 女童短袖T恤 | 汕头市雷天服饰有限公司 | 广东省汕头市天山路浮东工业村G座楼西侧 | 乐米屋 | LXFA208268 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织T恤衫商品集合 |  |
| 13 | （2018-15）GDGS06-069 | 针织宽松中裤 | 广州市高巴服装有限公司 | 广州市番禺区桥南街陈涌村二塱西街二巷6号101 | KOUBA |  | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标的执行标准为FZ/T 73020-2012 《针织休闲服装》的儿童针织休闲裤商品集合 |  |
| 14 | （2018-15）GDGS06-082 | 短裤 | 广州市力迅服装设计有限公司 | 广州市荔湾区芳村大道南紫荆道81号C栋3楼 | THREE MICE 三只鼠 | DK-15521 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织休闲裤商品集合 |  |
| 15 | （2018-15）GDGS06-151 | 五分梭织裤 | 深圳市惟普逹联合实业有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道62区龙基宝通汽配城四楼C416 | Wanel proda惟普逹 |  | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标的执行标准为GB/T 31900-2015 《机织儿童服装》的儿童机织休闲裤商品集合 |  |
| 16 | （2018-15）GDGS06-165 | 两件套 | 广州市荔湾区海兵制衣厂 | 广州市荔湾区龙溪南边村166号 | 思贝秀 | 18GC10228 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织休闲上衣、儿童机织牛仔裙商品集合 |  |
| 17 | （2018-15）GDGS06-166 | 短裤 | 广州市荔湾区海兵制衣厂 | 广州市荔湾区龙溪南边村166号 | 图零钱 | 18BX20300 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织休闲裤商品集合 |  |
| 18 | （2018-15）GDGS06-167 | 针织中裤 | 广州市荔湾区海兵制衣厂 | 广州市荔湾区龙溪南边村166号 | 图零钱 | 18BX20285 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织休闲裤商品集合 |  |
| 19 | （2018-15）GDGS06-169 | 时装女套 | 河北百贝佳服饰有限公司 | 石家庄赵县新寨店工业园区皇冠路16号 | 百贝佳 | 182356 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的婴幼儿针织套装商品集合 |  |
| 20 | （2018-15）GDGS06-171 | 针织圆领短袖T恤 | 中山童邦服饰有限公司 | 中山市小榄镇广成路1号三层之一 | FUNWORLD凡兜 | 18820106065A | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织T恤商品集合 |  |
| 21 | （2018-15）GDGS06-172 | 针织圆领短袖T恤 | 中山童邦服饰有限公司 | 中山市小榄镇广成路1号三层之一 | FUNWORLD凡兜 | 17820106213A | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织T恤商品集合 |  |
| 22 | （2018-15）GDGS06-174 | 牛仔吊带二件套 | 湖州吉米兄弟服饰有限公司 | 吴兴大道2828号中央商务大厦16-17楼 | JIMIHOME吉米佳园 | JY-99810 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童牛仔服装商品集合 |  |
| 23 | （2018-15）GDGS06-176 | 油漆条T恤 | 湖州市欧菲斯服饰有限公司 | 湖州织里利安路66号 | QIAOPIXIONG 俏皮熊 | 18026 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织T恤商品集合 |  |
| 24 | （2018-15）GDGS06-178 | 手拉手女裤 | 中国织里一线手拉手 | 湖州市织里镇晟舍新街277号 | 一线手拉手 | SLS8C-29 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织牛仔裤商品集合 |  |
| 25 | （2018-15）GDGS06-202 | 儿童莱卡棉内衣套装 | 上海北极绒家居内衣服饰有限公司 | 上海市中山北二路1121号同济科技大厦17号 | 北极绒 | (未标注) | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童棉针织内衣商品集合 |  |
| 26 | （2018-15）GDGS06-207 | 女童礼服裙 | 广州翔鸽服装有限公司 | 广州番禺龙祥大道十八号塘西市场五层 | EYAS 安妮的仙境 | D4221 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织裙商品集合 |  |
| 27 | （2018-15）GDGS06-214 | 全披肩礼服裙 | 佛山市禅城区贝曼制衣厂 | 佛山市禅城区佛平路48号永安工业区南侧1号楼2楼东 | 灵雀 |  | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标的执行标准为FZ/T 81003-2003《儿童服装、学生服》的儿童机织裙商品集合 |  |
| 28 | （2018-15）GDGS06-215 | 女童公主裙 | 广州市卡咪蛙服装有限公司 | 广东汕头金新路124号6楼 | Kamiwa卡咪蛙 | 8101# | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织裙商品集合 |  |
| 29 | （2018-15）GDGS06-220 | 时尚韩版童装 | 广州珠菡贸易有限公司 | 广州市荔湾区坦尾南三巷94号407房 | 童光流年 | (未标注) | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织休闲套装商品集合 |  |
| 30 | （2018-15）GDGS06-239 | 女童连衣裙 | 佛山市禅城区亿欣荣制衣厂 | 佛山市禅城区祖庙街道朝东朝一第一工业区D座7楼厂房 | 甜甜风 | XQ524 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织裙商品集合 |  |
| 31 | （2018-15）GDGS06-257 | 宝宝哈衣 | 广州意爱服饰有限公司 | 广州白云区东门大厦新楼403-406 | KID'SBETT | 8530 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的婴幼儿连身衣商品集合 |  |
| 32 | （2018-15）GDGS06-265 | 儿童套装 | 佛山市童话庄园制衣厂 | 佛山市禅城区祖庙街道朝一工业区 | TOBOO | XR101 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织休闲套装商品集合 |  |
| 33 | （2018-15）GDGS06-268 | 女童连衣裙 | 东莞市大朗高全毛织厂 | 东莞市大朗镇巷头社区富康南二巷30号 | T2 | 1628 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织裙商品集合 |  |
| 34 | （2018-15）GDGS06-270 | 儿童中裤 | 汕头市合群实业有限公司 | 广东省汕头市潮南区峡山街道长虹路南 | 班比纳 banbina |  | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标的执行标准为GB/T 31900-2015 《机织儿童服装》的儿童机织休闲裤商品集合 |  |
| 35 | （2018-15）GDGS06-275 | 休闲裙套 | 佛山市禅城区亿欣荣制衣厂 | 佛山市禅城区祖庙街道朝东朝一第一工业区D栋7楼厂房 | 丝丝百合 |  | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标的执行标准为FZ/T 73020-2012 《针织休闲服装》的儿童针织休闲套装商品集合 |  |
| 36 | （2018-15）GDGS06-277 | 女童背心裙 | 佛山市梦亦同趣纺织科技有限公司 | 佛山市张槎华南针织交易中心C102号 | JELLY BABY 杰里贝比 |  | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标的执行标准为FZ/T 81007-2012 《单、夹服装》的儿童机织裙商品集合 |  |
| 37 | （2018-15）GDGS06-288 | 单件齐胸连衣裙-浅笑吟 | 广州市汉莲贸易有限公司 | 广州市番禺区渔人码头LOFT54商墅区1栋03-05号 | 初立 | CQX005 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织裙商品集合 |  |
| 38 | （2018-15）GDGS06-292 | 儿童短袖套装 | 佛山市禅城区亿欣荣制衣厂 | 佛山市禅城区祖庙街道朝东朝一第一工业区D栋7楼厂房 | 甜甜风 | TK639 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织套装商品集合 |  |
| 39 | （2018-15）GDGS06-293 | 连衣裙 | 广州菲戈服饰有限公司 | 广州市海珠区华泰路菲戈工业区202号5楼 | 琦阿罗 | QAL170513 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织裙商品集合 |  |

8．标示：本次抽检判定标示不合格儿童及婴幼儿服装商品共88款。标示是消费者了解产品性能的主要窗口，如果标示错误或无标示就可能会误导消费者，影响消费者判断而购买不适用产品。国家标准GB/T 5296.4-2012《消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装》规定了纺织品和服装使用说明的各项标注内容，包括：制造者的名称和地址、产品名称、产品号型或规格、纤维成分及含量含量、维护方法、执行的产品标准、安全类别。另外，某些产品标准对产品的标示内容也有特殊要求。标示不合格的原因主要是部分生产者、经销者对标注要求认识模糊不清、领会不深、理解不透，对标注要求一知半解，以致造成有意或无意漏标、错标。标示项目不合格商品名单如下：

表8 标示项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 | 监督总体 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 |  |  |
| 1 | （2018-15）GDGS06-001 | 单T | 石狮市顽石服装有限公司 | 福建省石狮市宝盖科技园67号 | 皮皮熊 | BP8016 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织休闲上衣商品集合 |  |
| 2 | （2018-15）GDGS06-003 | 女童单T | 石狮市小风车服饰有限公司 | 福建省石狮市东升路42-48幢 | XFC小风车 | B34 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织休闲上衣商品集合 |  |
| 3 | （2018-15）GDGS06-004 | 牛仔裤 | 成都市新都博米丽服装厂 | 成都市新都区龙桥镇右窑六社 | 博米麗BOMILI | 518 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织牛仔裤商品集合 |  |
| 4 | （2018-15）GDGS06-005 | 牛仔女裤 | 新都区大丰康瑞儿服装厂 | 新都区龙桥镇渭水工业园内 | 绮绮双子 | A202# | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织牛仔裤商品集合 |  |
| 5 | （2018-15）GDGS06-012 | 短裤 | 厦门市童年领域服饰有限公司 | 厦门市自贸区象屿路97号 | Kids Field | 287220117 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织休闲裤商品集合 |  |
| 6 | （2018-15）GDGS06-013 | T恤 | 厦门市童年领域服饰有限公司 | 厦门市自贸区象屿路97号 | Kids Field | 187205078 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织T恤衫装商品集合 |  |
| 7 | （2018-15）GDGS06-014 | T恤 | 厦门市童年领域服饰有限公司 | 厦门市自贸区象屿路97号 | Kids Field | 187205068 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织T恤衫装商品集合 |  |
| 8 | （2018-15）GDGS06-024 | 男童深花灰卫裤 | 广州市兆汇婴儿用品有限公司 | 中国广州市番禺区钟村镇钟盛路185号 | itty-bitty 伊詩比蒂 | BT-6645 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的婴幼儿针织休闲裤商品集合 |  |
| 9 | （2018-15）GDGS06-025 | 紫色条纹插肩袖T恤 | 广州市兆汇婴儿用品有限公司 | 中国广州市番禺区钟村镇钟盛路185号 | 伊詩比蒂 itty-bitty | BT-6678 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的婴幼儿针织休闲上衣商品集合 |  |
| 10 | （2018-15）GDGS06-026 | 男童迷彩军绿色连帽外套 | 广州市兆汇婴儿用品有限公司 | 中国广州市番禺区钟村镇钟盛路185号 | 伊诗比蒂 itty-bitty | BT-6722 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的婴幼儿针织休闲上衣商品集合 |  |
| 11 | （2018-15）GDGS06-032 | 五分裤 | 广东二十一世纪卡通城有限公司 | 汕头市长江路龙湖工业区H1栋五楼东侧 | DisNEY迪士尼 | TX6FH59123 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的商品集合 |  |
| 12 | （2018-15）GDGS06-033 | 牛仔短裙 | 广东二十一世纪卡通城有限公司 | 广东省汕头市长江路信宝大厦10楼 | ALPHA | BX8FG47942 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童牛仔服装商品集合 |  |
| 13 | （2018-15）GDGS06-035 | 麻赛尔提花单面布合同套 | 汕头市澄海区奇乐婴儿用品厂 | 广东省汕头市澄海区上巷工业园 | QILEWAWA | 93138 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的婴幼儿针织套装商品集合 |  |
| 14 | （2018-15）GDGS06-039 | 圆领男T | 东莞市俏乐儿服饰有限公司 | 东莞市虎门镇连升北路连升大厦六楼6013室 | 俏乐儿® | 18B-56931# | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织休闲上衣商品集合 |  |
| 15 | （2018-15）GDGS06-041 | T恤 | 东莞市温琪服饰有限公司 | 广东省东莞市虎门镇连升北路大林山工业区四栋五楼 | 温琪可可 | 18M1125 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织休闲上衣商品集合 |  |
| 16 | （2018-15）GDGS06-042 | 休闲公主裙 | 广州市可莱服饰有限公司 | 广州市番禺区会江丰晟工业区D栋5楼 | Aileier | 604209193 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织裙商品集合 |  |
| 17 | （2018-15）GDGS06-043 | 星星猫女童套装 | 烟台市瑞泰经贸有限公司 | 烟台市高新区滨海中路1599号 | 未来天使 | M4166722 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织休闲套装商品集合 |  |
| 18 | （2018-15）GDGS06-044 | 羊羊冰爽舒柔棉护手合同套 | 汕头市雪果制衣实业有限公司 | 汕头市潮南区峡山街道练南村广汕公路北 | 婴蓓乐yingbeile | 71542 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的婴幼儿针织套装商品集合 |  |
| 19 | （2018-15）GDGS06-048 | 套裙 | 厦门奥维特儿童用品有限公司 | 厦门市集美区杏林湾营运中心3号楼2103 | 七彩摇篮 | 1KG92055 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织休闲套装商品集合 |  |
| 20 | （2018-15）GDGS06-060 | 女中童长裤 | 东莞市童谣服饰有限公司 | 东莞市虎门镇太宝路新都装饰城南门4楼 | 啾比乐 | DGK12955 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织休闲裤商品集合 |  |
| 21 | （2018-15）GDGS06-061 | 针织裙 | 佛山市琪美屋服饰有限公司 | 佛山市大豆工业区92号404 | 琪美屋 | KMA8212 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织裙商品集合 |  |
| 22 | （2018-15）GDGS06-062 | 世启男童T恤川点 | 东莞盛世鑫实业有限公司 | 东莞市常平镇袁山贝村富民路80号南通邦工业园C栋二楼 | 世启 SHIQI | SQT016 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织T恤衫商品集合 |  |
| 23 | （2018-15）GDGS06-064 | 休闲套装(合格证) | 衣路童行服饰有限公司 | 湖州织里富康西路317号 | 衣路童行 | 1822 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织休闲套装商品集合 |  |
| 24 | （2018-15）GDGS06-079 | 无骨立领开胸套 | 汕头市金得宝妇幼用品有限公司 | 汕头市潮阳区和平食街西工业区 | 婴得宝 | YB06302 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的婴幼儿针织套装商品集合 |  |
| 25 | （2018-15）GDGS06-080 | 无骨立领开胸衫 | 汕头市金得宝妇幼用品有限公司 | 汕头市潮阳区和平食街西工业区 | 婴得宝 | YB06307 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的婴幼儿针织套装商品集合 |  |
| 26 | （2018-15）GDGS06-083 | 裤子 | 广州市力迅服装设计有限公司 | 广州市芳村大道南紫荆道81号C栋3楼 | THREE MICE 三只鼠 | NK-15505 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织休闲裤商品集合 |  |
| 27 | （2018-15）GDGS06-094 | 绑带哈衣 | 珠海市同泽服饰有限公司 | 珠海市吉大九洲大道东1164号物资大厦11层1101室 | 淘气小象 | AYD6837 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的婴幼儿针织连身装商品集合 |  |
| 28 | （2018-15）GDGS06-104 | 女童单层梭织长裤 | 福建省南安市剑桥鞋服有限公司 | 福建省南安市九都工业区 | （图片） | A48838 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织休闲裤商品集合 |  |
| 29 | （2018-15）GDGS06-105 | 女童单层梭织长裤 | 福建省南安市剑桥鞋服有限公司 | 福建省南安市九都工业区 |  | A48838 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织休闲裤商品集合 |  |
| 30 | （2018-15）GDGS06-106 | 牛仔中裤 | 福建省南安市剑桥鞋服有限公司 | 福建省南安市九都工业区 |  | A78283 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织休闲裤商品集合 |  |
| 31 | （2018-15）GDGS06-116 | 女童短袖T恤 | 巴贝豆品牌(中国)运营总部 | 广州市白云区石槎路390号 | BaBeiDou巴贝豆 | BBG9510072047 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的针织儿童休闲上衣商品集合 |  |
| 32 | （2018-15）GDGS06-117 | 男童短袖T恤 | 巴贝豆品牌(中国)运营总部 | 广州市白云区石槎路390号 | BaBeiDou巴贝豆 | BBG9511071902 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织休闲上衣商品集合 |  |
| 33 | （2018-15）GDGS06-118 | 女童短袖T恤 | 巴贝豆品牌(中国)运营总部 | 广州市白云区石槎路390号 | BaBeiDou巴贝豆 | BBG9510072100 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织休闲上衣商品集合 |  |
| 34 | （2018-15）GDGS06-149 | 短袖T恤 | 深圳市惟普逹联合实业有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道62区龙基宝通汽配城四楼C416 | Wanel proda维普逹 | 82-1397 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的婴幼儿针织休闲上衣商品集合 |  |
| 35 | （2018-15）GDGS06-151 | 五分梭织裤 | 深圳市惟普逹联合实业有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道62区龙基宝通汽配城四楼C416 | Wanel proda惟普逹 | 82-1733 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织休闲裤商品集合 |  |
| 36 | （2018-15）GDGS06-155 | 女童装牛仔裤 | 广州市堡狮龙实业有限公司 | 广州市越秀区东风中路437号1901房 | bossini kids | 24-41050-60 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织牛仔裤商品集合 |  |
| 37 | （2018-15）GDGS06-161 | 针织T恤 | 广州市荔湾区海兵制衣厂 | 广州市荔湾区龙溪南边村166号 | 思贝秀 | 18GX10515 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织休闲上衣商品集合 |  |
| 38 | （2018-15）GDGS06-164 | 针织T恤 | 广州市荔湾区海兵制衣厂 | 广州市荔湾区龙溪南边村166号 | 思贝秀 | 18GX10516 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织休闲上衣商品集合 |  |
| 39 | （2018-15）GDGS06-165 | 两件套 | 广州市荔湾区海兵制衣厂 | 广州市荔湾区龙溪南边村166号 | 思贝秀 | 18GC10228 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织休闲上衣、儿童机织牛仔裙商品集合 |  |
| 40 | （2018-15）GDGS06-166 | 短裤 | 广州市荔湾区海兵制衣厂 | 广州市荔湾区龙溪南边村166号 | 图零钱 | 18BX20300 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织休闲裤商品集合 |  |
| 41 | （2018-15）GDGS06-167 | 针织中裤 | 广州市荔湾区海兵制衣厂 | 广州市荔湾区龙溪南边村166号 | 图零钱 | 18BX20285 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织休闲裤商品集合 |  |
| 42 | （2018-15）GDGS06-169 | 时装女套 | 河北百贝佳服饰有限公司 | 石家庄赵县新寨店工业园区皇冠路16号 | 百贝佳 | 182356 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的婴幼儿针织套装商品集合 |  |
| 43 | （2018-15）GDGS06-173 | 针织圆领短袖T恤 | 中山童邦服饰有限公司 | 中山市小榄镇广成路1号三层之一 | FUNWORLD凡兜 | 19820106505A | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织T恤商品集合 |  |
| 44 | （2018-15）GDGS06-174 | 牛仔吊带二件套 | 湖州吉米兄弟服饰有限公司 | 吴兴大道2828号中央商务大厦16-17楼 | JIMIHOME吉米佳园 | JY-99810 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童牛仔服装商品集合 |  |
| 45 | （2018-15）GDGS06-176 | 油漆条T恤 | 湖州市欧菲斯服饰有限公司 | 湖州织里利安路66号 | QIAOPIXIONG 俏皮熊 | 18026 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织T恤商品集合 |  |
| 46 | （2018-15）GDGS06-177 | T恤 | 杭州曼烨服饰有限公司 | 浙江省杭州市滨江区聚工路11号创伟科技园A座904 | MAIHA麦哈 | 85321 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织T恤商品集合 |  |
| 47 | （2018-15）GDGS06-178 | 手拉手女裤 | 中国织里一线手拉手 | 湖州市织里镇晟舍新街277号 | 一线手拉手 | SLS8C-29 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织牛仔裤商品集合 |  |
| 48 | （2018-15）GDGS06-179 | 短袖T恤 | 佛山市锦昊服饰有限公司 | 佛山市大沥(国际)童服城32栋3楼 | 少年主角 SHAO NIAN ZHU JUE | 88636 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织T恤商品集合 |  |
| 49 | （2018-15）GDGS06-183 | 男童中裤 | 北京贝蕾尔国际文化传播有限公司 | 北京市丰台区花乡政府旁 | 贝蕾尔 | 26312 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织休闲裤商品集合 |  |
| 50 | （2018-15）GDGS06-185 | 半袖包屁衣 | 童泰婴幼儿服饰有限公司 | 河北省宁晋县凤凰镇王家场 | Tongtai童泰 | T81X0022 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的婴幼儿针织连身衣商品集合 | 童泰婴幼儿服饰有限公司提出被抽检商品假冒其商标、厂名厂址，并提供鉴别方法。 |
| 51 | （2018-15）GDGS06-186 | 半袖闭裆蛤衣 | 童泰婴幼儿服饰有限公司 | 河北省宁晋县凤凰镇王家场 | Tongtai 童泰 | T81J0689 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的婴幼儿针织连身衣商品集合 | 童泰婴幼儿服饰有限公司提出被抽检商品假冒其商标、厂名厂址，并提供鉴别方法。 |
| 52 | （2018-15）GDGS06-187 | 花边领连体蛤衣 | 童泰婴幼儿服饰有限公司 | 河北省宁晋县凤凰镇王家场 | Tongtai 童泰 | TT19440230172 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的婴幼儿针织连身衣商品集合 | 童泰婴幼儿服饰有限公司提出被抽检商品假冒其商标、厂名厂址，并提供鉴别方法。 |
| 53 | （2018-15）GDGS06-188 | 裤子 | 广州马牙服饰商贸有限责任公司 | 广东省广州市荔湾区芳村大道东200号8-1房 | maya's | 81263 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的婴幼儿针织休闲裤商品集合 |  |
| 54 | （2018-15）GDGS06-189 | 上衣 | 广州马牙服饰商贸有限责任公司 | 广东省广州市荔湾区芳村大道东200号8-1房 | maya's | 81187 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的婴幼儿针织休闲上衣商品集合。 |  |
| 55 | （2018-15）GDGS06-190 | 上衣 | 广州马牙服饰商贸有限责任公司 | 广东省广州市荔湾区芳村大道东200号8-1房 | maya's | 81159 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的婴幼儿机织牛仔上衣商品集合。 |  |
| 56 | （2018-15）GDGS06-195 | 长袖T恤 | 北京加菲儿童服装服饰有限公司 | 北京市石龙经济开发区永安路20号 | CARFIELD加菲猫 | GUW17334 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织休闲T恤衫商品集合。 |  |
| 57 | （2018-15）GDGS06-200 | 女童圆领T恤 | 红孩儿（中国）有限公司 | 福建省泉州经济技术开发区崇荣街红孩儿工业园 | redkids | 2420111 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织T恤衫商品集合。 |  |
| 58 | （2018-15）GDGS06-207 | 女童礼服裙 | 广州翔鸽服装有限公司 | 广州番禺龙祥大道十八号塘西市场五层 | EYAS 安妮的仙境 | D4221 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织裙商品集合 |  |
| 59 | （2018-15）GDGS06-212 | 海洋拾趣肩开短袖睡袍 | 广州市爱予宝婴儿用品有限公司 | 广州市番禺区钟村工业区3号3楼 | mmrbaby 棉棉柔 | MF2807761P130 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的婴幼内衣商品集合 |  |
| 60 | （2018-15）GDGS06-213 | 长袖开裆连体衣(鲸鱼) | 中山市星宝服饰有限公司 | 中山市沙溪镇星宝路7号 | First movements非萌特 | (未标注) | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的婴幼儿连身装商品集合 |  |
| 61 | （2018-15）GDGS06-214 | 全披肩礼服裙 | 佛山市禅城区贝曼制衣厂 | 佛山市禅城区佛平路48号永安工业区南侧1号楼2楼东 | 灵雀 | LQ15065 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织裙商品集合 |  |
| 62 | （2018-15）GDGS06-215 | 女童公主裙 | 广州市卡咪蛙服装有限公司 | 广东汕头金新路124号6楼 | Kamiwa卡咪蛙 | 8101# | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织裙商品集合 |  |
| 63 | （2018-15）GDGS06-217 | 花边蕾丝连衣裙 | 东莞市卓贝服饰有限公司 | 广东省东莞市虎门镇白沙社区百会路12号 | 心创造 | XCZ18A7450 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织裙商品集合 |  |
| 64 | （2018-15）GDGS06-219 | 短袖连体衣 | 深圳市睿思有恒科技有限公司 | 广东省深圳市福田区彩田路彩虹新都彩荟阁15E | 哆啦哈蕾 DORA HONEY | 6979 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的婴幼儿连身装商品集合 |  |
| 65 | （2018-15）GDGS06-220 | 时尚韩版童装 | 广州珠菡贸易有限公司 | 广州市荔湾区坦尾南三巷94号407房 | 童光流年 | (未标注) | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织休闲套装商品集合 |  |
| 66 | （2018-15）GDGS06-222 | 童装连衣裙 | 东莞市虎门虎采服装有限公司 | 广东省东莞市虎门镇九门寨旧寨正路二巷16号 | 小魔星 | L180526 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织裙商品集合 |  |
| 67 | （2018-15）GDGS06-232 | 赛罗运动型短袖套装 | 佛山市天天娃服饰有限公司 | 广东省佛山市禅城区大围九亩工业区B2座8楼 | ULTRAMAN 奥特曼英雄 | U068A10301 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织休闲套装商品集合 | 该商品生产单位已自行整改，并更改了新上市商品的外观标识。 |
| 68 | （2018-15）GDGS06-241 | 压褶小鸟亲子装(男款) | 深圳市亿珍妮服装有限公司 | 深圳市龙岗区横岗镇安良村安华路62号 |  | 1734 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织休闲上衣商品、儿童机织休闲裤商品集合 |  |
| 69 | （2018-15）GDGS06-244 | 女童连衣裙 | 佛山市波亚米特服饰有限公司 | 广东省佛山市南海区桂城东约南畔工业区2号 | 波亚米特 | 1825 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织裙商品集合 |  |
| 70 | （2018-15）GDGS06-255 | 女童短袖三角哈衣(2件盒装) | 中山市鸿福婴童用品有限公司 | 广东省中山市坦洲镇德溪路120号 | Catasy | 40116019 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的婴幼儿连身装商品集合 |  |
| 71 | （2018-15）GDGS06-256 | 蝙蝠侠短袖圆领套装M | 汕头市粤宝利实业有限公司 | 汕头市潮阳区和平镇中寨新工业区 | GIGILILY吉吉莉莉 | L1052A 72MTH | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的婴幼儿针织套装商品集合 |  |
| 72 | （2018-15）GDGS06-257 | 宝宝哈衣 | 广州意爱服饰有限公司 | 广州白云区东门大厦新楼403-406 | KID'SBETT | 8530 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的婴幼儿连身衣商品集合 |  |
| 73 | （2018-15）GDGS06-258 | 欢乐颂纯棉单面无缝长袖包屁衣(双面穿) | 汕头市米妮宝宝实业有限公司 | 汕头市潮阳区谷饶镇华光居委洪和公路西 | minibaobao | 35007 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的婴幼儿连身衣商品集合 |  |
| 74 | （2018-15）GDGS06-259 | 宝宝包屁衣 | 佛山高明龙禧车衣店 | 佛山市高明区荷城街道星河路138之19号 | 巴布乐园 | BQ5303 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的婴幼儿连身衣商品集合 |  |
| 75 | （2018-15）GDGS06-260 | 夏装针织牛仔中裤 | 揭阳市优乐酷服饰有限公司 | 广东省揭阳市榕城区七号街以东2号路以北G幢104号 | YOULEKU 优乐酷 | 21664 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织牛仔裤商品集合 |  |
| 76 | （2018-15）GDGS06-261 | 新馨萌宝无骨开胸套 | 广东安宝儿婴童服饰有限公司 | 广东省汕头市潮南区胪岗镇港头公路东 | 安宝儿anboa | 11822945 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的婴幼儿针织套装商品集合 |  |
| 77 | （2018-15）GDGS06-262 | 女童长袖上衣 | 揭阳市恒丽工艺服装有限公司 | 广东省揭阳市揭东经济开发区云南村9号路 | 恩恩熊 | 10814 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织休闲上衣商品集合 |  |
| 78 | （2018-15）GDGS06-264 | 套装(上衣) 女童短裤(裤子) | 东莞市辉腾服饰有限公司 | 广东省东莞市虎门镇北栅管理区凤兴一路6号B栋4楼 | SHAYUER 莎鱼儿 | HT5069(上衣) D003(裤子) | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童针织休闲套装商品集合 |  |
| 79 | （2018-15）GDGS06-265 | 儿童套装 | 佛山市童话庄园制衣厂 | 佛山市禅城区祖庙街道朝一工业区 | TOBOO | XR101 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织休闲套装商品集合 |  |
| 80 | （2018-15）GDGS06-268 | 女童连衣裙 | 东莞市大朗高全毛织厂 | 东莞市大朗镇巷头社区富康南二巷30号 | T2 | 1628 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织裙商品集合 |  |
| 81 | （2018-15）GDGS06-269 | 儿童连体衣 | 中山市百通服装有限公司 | 广东省中山市沙溪镇祥云路23号 | minizone | M1021 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的婴幼儿连身装商品集合 |  |
| 82 | （2018-15）GDGS06-285 | 长袖纱布哈衣 | 东莞市绿色蔓延服饰有限公司 | 东莞市厚街镇溪头村谷峰路丰铭工业园2号楼二楼 | 绿色蔓延 greenetic | a60162 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的婴幼儿连身衣商品集合 |  |
| 83 | （2018-15）GDGS06-287 | 宝宝涂鸦秋装爬服 | 岳阳童曲文化创意有限公司 | 湖南省岳阳经济开发区康王工业园电子商务大楼1层北106室 | tongqu 童曲 | PF712 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的婴幼儿连身衣商品集合 |  |
| 84 | （2018-15）GDGS06-288 | 单件齐胸连衣裙-浅笑吟 | 广州市汉莲贸易有限公司 | 广州市番禺区渔人码头LOFT54商墅区1栋03-05号 | 初立 | CQX005 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织裙商品集合 |  |
| 85 | （2018-15）GDGS06-293 | 连衣裙 | 广州菲戈服饰有限公司 | 广州市海珠区华泰路菲戈工业区202号5楼 | 琦阿罗 | QAL170513 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织裙商品集合 |  |
| 86 | （2018-15）GDGS06-294 | 裤子 | 深圳市伟利业贸易有限公司 | 湖州市织里栋梁路111号3楼 | 婴莱子 | YK095 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的婴幼儿针织休闲裤商品集合 |  |
| 87 | （2018-15）GDGS06-296 | 花朵长袖裙 | 东莞市卓贝服饰有限公司 | 广东省东莞市虎门镇白沙社区百会路12号 | 心创造 | XCZ18A7443 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的儿童机织裙商品集合 |  |
| 88 | （2018-15）GDGS06-298 | 加厚圆领长袖开档哈衣 | 深圳市凯达尔服饰有限公司 | 广东省深圳市龙岗区龙城街道新联爱新小区30号802 | 微狮牧尼wismorni | BLK86109 | 广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标同一型号的婴幼儿针织连身衣商品集合 |  |

广东省市场监督管理局已向不合格商品的生产者发出了不得提供本次检验判定不合格商品（同一监督总体的儿童及婴幼儿服装商品）的行政告知书，向相关销售者发出了责令停止销售本次检验判定不合格商品的（同一监督总体的儿童及婴幼儿服装商品）的责令改正通知书，各级工商、市场监管部门已依据《产品质量法》等相关法律法规对本次被抽样的不合格商品销售者实施了行政处罚，同时将采取多项措施督促全省销售者对同一监督总体的不合格商品予以退市、依据消费者要求对已销售的儿童及婴幼儿服装商品予以退货。本省范围内的经营者，凡是经营与本次通告的同一监督总体的不合格儿童及婴幼儿服装商品的，均应按照法律法规的规定采取停止销售、依据消费者要求退货措施。对于未采取停止销售不合格商品及依据消费者要求退货措施的，市场监管部门将依法予以查处。

广东省市场监督管理局

2018年12月28日

公开方式：主动公开

抄送：省档案馆。

广东省市场监督管理局办公室           2019年1月2日印发